Цитрусовый промышленный очиститель 8184

Техническая информация Ноябрь 1993

| Описание продукта | Промышленный очиститель 3М – это эффективный очиститель для обезжиривания и удаления трудноудалимых веществ, таких как адгезивы, остатки клейких лент, масла, грязь, и пр. | Основой очистителя является цитрусовое масло; он не содержит хлорированных растворителей или продуктов перегонки нефти. | Очиститель образует эмульсию при взаимодействии с водой. |
| --- | --- | --- | --- |

| Физические свойства (не являются спецификацией) | Основа | Цитрусовое масло |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Точка воспламенения | -46°C |  |
|  | Пропеллант | Пропан |  |
|  | Содержание твердого вещества | 0% |  |
|  | Цвет | Прозрачный |  |
|  | Срок хранения | 12 месяцев с момента производства при хранении в заводской упаковке при 21°C и относительной влажности воздуха 50 % |
| Характеристики (не являются спецификацией) | Ниже приведена способность Промышленного очистителя 3М к удалению ряда клейких лент и адгезивов 3М. | Обозначения: 1 Отлично 2 Хорошо 3 Удовлетворительно 4 Малопригоден 5 Непригоден |  |
|  | Адгезив/лента | Эффективность |
|  |  | Неотвержденный | Отвержденный |
|  | Неопреновые: SCOTCH-WELD 10 SCOTCH- WELD 1888V SCOTCH- WELD аэрозоль 80 | 2 3 2 | 3 4 3 |
|  | Нитрильные: SCOTCH- WELD 1099 адгезив для пластиков | 3 | 4 |
|  | Стирол-бутадиенове: SCOTCH- WELD аэрозоль 76 SCOTCH- WELD аэрозоль 90 SCOTCH- WELD аэрозоль 77 | 1 1 1 | 2 2 2 |
|  | Акриловые ленты: 927 клеепереносящая лента 465 клеепереносящая лента | 3 3 | 3 3 |

| Характеристики (продолжение) | Акриловые адгезивы: Scotch-Weld адгезив DP801 | 2 | 5 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Эпоксидные адгезивы: Scotch-Weld адгезив 2216 B/A | 1 | 5 |
|  | Полиуретановые адгезивы: Scotch-Weld адгезив 3532 B/A | 2 | 5 |
|  | Цианакрилатные адгезивы: Scotch-Weld E1100 | 2 | 5 |
|  | Этилвинилацетаты: Jet-melt адгезив 3792 Jet-melt адгезив 3738 | 5 5 | 5 5 |
|  | Ленты на основе искусственного каучука: 9308 | 2 | 2 |
|  | Удаление адгезива: Невысохший или неотвержденный адгезив удаляется легче, чем полностью высохший или отвержденный. |  |  |
| Применение | Промышленный очиститель 3М применяется также, как и большинство аэрозольных продуктов. Перед применением протестируйте очиститель на всех поверхностях. Наилучшие результаты достигаются при комнатной температуре. | Встряхните баллон в течение по крайней мере 5 секунд. Поверните наконечник баллона так, чтобы стрелка совпадала с меткой на баллоне. Тщательно покройте поверхности, которые необходимо очистить. | Подождите несколько минут Тщательно вытрите чистой ветошью. При удалении адгезивов может потребоваться повторить процедуру. |
| Дополнительная информация |  | Не содержит веществ, вызывающих разрушение озона | . |
| Указания по безопасности | Легко воспламеняется. Раздражает кожу, может вызвать раздражение глаз и дыхательных путей. Не применяйте вблизи от источников огня. Избегайте продолжительного вдыхания паров, используйте в хорошо проветриваемых помещениях. Храните в местах, недоступных для детей! | Первая помощь При попадании в глаза немедленно промойте большим количеством воды и обратитесь к врачу. При попадании на кожу вымойте водой с мылом. | ВНИМАНИЕ! Баллон под давлением. Не допускайте нагревания выше 50(С, защищайте от прямого солнечного света. Не разбирайте баллон (даже после использования). Не распыляете на открытый огонь или на раскаленные поверхности |

Представленные значения получены стандартными методами и не являются техническими условиями. Наши рекомендации по применению изделий основаны на результатах испытаний, которые мы считаем достоверными, однако покупателю следует провести собственные испытания  с целью установить соответствие изделия предполагаемому применению.

Индустриальне клейкие ленты и адгезивы

3M Россия

Москва, 125445,

ул. Крылатская, дом 17, стр.3

Tel:  (495) 784 7474

Fax:  (495) 784 7475