Техническая информация Апрель, 2004

Описание продукта

|  | 3Мтм Бумажная маскирующая лента 2214 это бумажная лента общего назначения для крепления, пакетирования, герметизации и не сложного маскирования, где необходим адгезив постоянной липкости |
| --- | --- |

Конструкция продукта

Тип адгезива

|  | Каучуковый |
| --- | --- |

Основа

|  | Крепированная бумага |
| --- | --- |
|  | Длина рулона (стандартная) | 55 м |

Цвет ленты

|  | Телесный |
| --- | --- |

| Характеристики | Замечание: Следующие ниже техническая информация и данные могут быть приняты во внимание как типичные, но не являются спецификацией |
| --- | --- |
|  | Адгезия к нержавеющей стали | 2,6 Н/10мм | ASTM D-3330 |
|  | Прочность на разрыв | 35 Н/10 мм | ASTM D-3759 |
|  | Удлинение при разрыве | 10% | ASTM D-3759 |
|  | Толщина | 0,135 мм | ASTM D-3652 |
|  | Диапазон температур эксплуатации | До 66°С (до 30 минут) |

Особенности

Основа из крепированной бумаги обеспечивает сохранение качества контакта с поверхностью при нанесении возле углов

Пропитанная основа обеспечивает легкость разрывания на полосы руками

Каучуковый адгезив обладает высокой мгновенной адгезией

Сила соединения хорошо противостоит поднятию или сворачиваемости и позволяет уменьшить необходимость перенанесения

Легкость разрывания на полосы, удаление одним куском помогают снизаить затрачиваемый труд

Специальная пропитка обратной стороны ленты не дает ленте слишком легко или тяжело разматываться, что позволяет снизить отходы

Создана для внутреннего использования и не должна долго находится под воздействием окружающей среды (солнце, дождь), т.к. это может привести к сложностям при удалении

| Хранение | Хранить при нормальных условиях при температуре от 16° до 27°С и относительной влажности 40-60 % в заводской упаковке. |
| --- | --- |

| Срок хранения | Для сохранения лучших качеств, используйте продукт до истечения года с момента производства |
| --- | --- |

Представленные значения получены стандартными методами и не являются техническими условиями. Наши рекомендации по применению изделий основаны на результатах испытаний, которые мы считаем достоверными, однако покупателю следует провести собственные испытания с целью установить соответствие изделий предполагаемому им применению.

В этой связи компания 3М не несет какой-либо ответственности за прямой или косвенный ущерб или урон, ставший результатом следования этим рекомендациям.

3M Россия
Отдел индустриальных клейких лент

121614 Москва, Россия	
ул. Крылатская,  д. 17, стр. 3

Бизнес-парк “Крылатские Холмы”

Tel:  (495) 784 7474

Fax:  (495) 784 7475

www.3Mrussia.ru