Техническая информация Февраль, 2011

| Описание продукта | Scotch® Маскирующая лента 2380 это гладкая, крепкая, маскирующая лента с основой из слегка крепированной бумаги, подходящая в большинстве применениях, где требуется маскирующая лента. |
| --- | --- |

| Конструкция продукта | Тип адгезива | Смесь синтетического и натурального каучукового |
| --- | --- | --- |
|  | Основа | Крепированная бумага желто-коричневого цвета |
|  | Цвет | Бежевый |
|  | Длина ленты | 55 м |

| Характеристики | Замечание: Следующие ниже техническая информация и данные могут быть приняты во внимание как типичные, но не являются спецификацией |
| --- | --- |
|  | Адгезия к нержавеющей стали | 4,3 Н/10мм | ASTM D-3330 |
|  | Прочность на разрыв | 49,8 Н/10 мм | ASTM D-3759 |
|  | Удлинение при разрыве | 10% | ASTM D-3759 |
|  | Толщина | 0.182 мм | ASTM D-3652 |
|  | Диапазон температур эксплуатации | До 163°С (на протяжении 30 минут) |  |

| Особенности | Создана для индустриальных применений, где требуется качественная граница окраса при различных типах сушки – от воздушной до сушки в печи Сочетает в себе все свойства, которые принято предъявлять в качественной маскирующей ленте Превосходное прилегание и легкость размотки из рулона Чистота удаления была протестирована на стальной пластине после 30 минут при температуре +163°С. Реальная температура и время выдердки может меняться в большую сторону в зависимости от условий применения Не отклеивается с большинства поверхностей Уникальное сочетание адгезива и основы обеспечивает стойкость к разрыву при удалении Не следует подвергать длительным воздействиям прямых солнечных лучей – это может осложнить удаление ленты |
| --- | --- |

| Хранение | Хранить при нормальных условиях при температуре 21°С и относительной влажности 50 % в заводской упаковке. |
| --- | --- |

| Срок хранения | Для сохранения лучших качеств, используйте продукт до истечения одного года с момента производства |
| --- | --- |

Представленные значения получены стандартными методами и не являются техническими условиями. Наши рекомендации по применению изделий основаны на результатах испытаний, которые мы считаем достоверными, однако покупателю следует провести собственные испытания с целью установить соответствие изделий предполагаемому им применению.

В этой связи компания 3М не несет какой-либо ответственности за прямой или косвенный ущерб или урон, ставший результатом следования этим рекомендациям.

| 3M Россия Отдел индустриальных клейких лент 121614 Москва, Россия ул. Крылатская, д. 17, стр. 3 Бизнес-парк “Крылатские Холмы” Tel: (495) 784 7474 Fax: (495) 784 7475 www.3Mrussia.ru |  |
| --- | --- |