Scotch( 2517

Техническая информация

|  | Описание продукта | Бумажная лента общего назначения для упаковки, фиксации, сращивания картона. |
| --- | --- | --- |

| Конструкция | Основа | Адгезив | Цвет | Стандартная длина рулона |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Крафт-бумага | Каучуковый | Светло-коричневый | 54.8 м. |
| Типичные физические свойства | Замечание: следующая техническая информация является репрезентативной, и не должна быть использована в качестве спецификации |
|  | Методика ASTM |
|  | Адгезия к стали | 85 Н/100 мм | D-3330 |
|  | Прочность на разрыв | 543 Н/100 мм | D-3759 |
|  | Удлиннение при разрыве | 2 % | D-3759 |
|  | Толщина ленты | 0.16 мм | D-3652 |
|  | Температурная стойкость | до 149(С |
|  | Общая информация |

Обладает высокой прочностью основы и устойчивостью к влаге

Может наноситься автоматически

| Выдерживает температуру до 149(С в течение до 30 минут |
| --- |
| Применение | Идеально подходит для сращивания картона и для использования в качестве ленты общего назначения для упаковки, фиксации, крепления. |
| Срок хранения | Для получения лучших результатов используйте ленту в течение 12 месяцев со дня производства и храните при нормальных условиях (21(С, 50% относительной влажности) |
| Особенности | Каучуковый адгезив | Мгновенная адгезия | Повышение производительности труда |
| Высокая прочность соединения | Уменьшает отслаивание и необходимость повторного нанесения |
|  | Бумажная основа | Высокая прочность на разрыв | Надежное крепление |
| Мало растягивается | Удерживает объекты на месте |
| Легко рвется | Облегчает процесс нанесения, уменьшает количество отходов |

Представленные значения получены стандартными методами и не являются техническими условиями. Наши рекомендации по применению изделий основаны на результатах испытаний, которые мы считаем достоверными, однако покупателю следует провести собственные испытания с целью установить соответствие изделий предполагаемому им применению.

В этой связи компания 3М не несет какой-либо ответственности за прямой или косвенный ущерб или урон, ставший результатом следования этим рекомендациям.

3M Россия
Отдел индустриальных клейких лент

125445 Москва	
ул. Смольная д.24/Д

Бизнес центр “Меридиан”

Tel:  (095) 784 7474

Fax: (095) 784 7475