3789 Термоплавкий адгезив Jet-melt

Техническая информация

Изменения 	:   Декабрь 1995

| Описание продукта | 3789 термоплавкий адгезив высокого исполнения с хорошей адгезией к пластикам, высокой ударовпрочностью, стойкостью к действию пластификаторов |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Физические свойства (не являются спецификацией) | Основа | Полиамид | 3M номер : |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Цвет | Коричневый |  |
|  | Вязкость1 | 5200 сП при 190(С |  |
|  | Режим аппликатора | 5 |  |
|  | FDA2 | Да |  |
|  | Размер катриджей | 26 x 73 мм для пневматического аппликатора 15 x 203 мм для аппликатора типа Квадрак TC Quadrack |
|  | Срок хранения | 24 месяца с момента производства при хранении в заводской упаковке при 21°C & 50 % относительной влажности воздуха |
|  | 1 Вискозиметр Брукфельд 2 FDA Reg. 175.105 (адгезивы) CFR Title 21. |

| Характеристики (не являются спецификацией) | Производительность для катриджа 26х73 мм | 70 секунд |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Точка размягчения 3 | 132 °C |  |
|  | Термостойкость | 104°C |  |
|  | Ударная прочность | 7,8 см/Н при –18°C 22,4 см/Н при 22°C |  |
|  | Прочность на отслаивание (отрыв)4 | 28 Н/см |  |
|  | Прочность на сдвиг5 22°C | 3,9 МПа |  |
|  | Прочность на норм. разрыв5 22°C | 3,6 МПа |  |
|  | Удлинение при разрыве | 600 % |  |
|  | Открытое время 3 мм полуцилиндр | 50 сек |  |
|  | 3 ASTM E-28-6-7. 4 материал – брезент 5 прибор Douglas Fir 6 3мм полуцилиндрическая полоса, прибор Douglas Fir . |

| 3M Россия Отдел индустриальных клейких лент Москва, 111024 Шоссе Энтузиастов 14 Tel: (095) 784 7474 Fax: (095) 784 7475 |  |
| --- | --- |