Техническая информация Март, 2006

| Описание продукта | ПТФЭ клейкая лента состоит из политетрафторэтилена, усиленного стеклотканью, силиконового адгезива и защитного слоя. Эта лента используется во многих применениях, требующих стойкости к высоким температурам и высокой стойкости к истиранию. |
| --- | --- |

| Конструкция продукта | Основа | Политетрафторэтилен премиум класса, армированный стеклотканью |
| --- | --- | --- |
|  | Адгезив | Силиконовый |
|  | Защитный слой | Тисненный непластифицированный ПВХ, случайно покрыт точками, желтый |
|  | Цвет | Темно-коричневый |
|  | Длина рулона (стандартная) | 33 м |
|  | Ширина рулона (стандартная) | 305, 710, 1015 мм |

| Характеристики | Замечание: Следующие ниже техническая информация и данные могут быть приняты во внимание как типичные, но не являются спецификацией |
| --- | --- |
|  | Адгезия к нержавеющей стали | 3,3 Н/10мм | ASTM D-3330 |
|  | Прочность на разрыв | 170 Н/10 мм | ASTM D-3759 |
|  | Толщина основы | 0,08 мм | ASTM D-3652 |
|  | Общая толщина | 0,11 мм | ASTM D-3652 |
|  | Температурный диапазон эксплуатации | -73оС до 204оС |

| Общая информация | Очень низкое впитывание ленты позволяет использовать её в большинстве применений при высокой влажности Обеспечивает большую прочность на разрыв, расщепление и прокол по сравнению с обычной лентой на основе ПТФЭ ОСТОРОЖНО: Когда ПТФЭ лента подвергается воздействию температуры около 400 оС, может выделиться небольшое количество опасных испарений. Вдыхание этих испарений может стать причиной раздражения дыхательных путей. Не подвергайте ПТФЭ ленту воздействию температур выше 400 оС |
| --- | --- |

| Хранение | Для сохранения лучших качеств, используйте продукт до истечения 24 месяцев с момента производства и храните продукт при нормальных условиях при температуре от 15°С до 21°С и относительной влажности 40-50 % в заводской, невскрытой, упаковке. |
| --- | --- |

| Применения | Поверхность ленты обладает низкой поверхностной энергией, поэтому она применяется на поверхностях, где нужно избежать налипания субстрата (глажение, термопрессы, производство полиэтиленовых пакетов) Уменьшение поверхностной энергии на металлических частях Покрытие конвейерных скатов Конвейерные ролики, барабаны и другие части |
| --- | --- |

| Особенности | Особенность | Достоинство | Преимущество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Толстый слой стекловолокна | Большой срок службы | Помогает увеличить продуктивность |
|  |  | Высокая стойкость к ударам и проколам | Увеличивает срок службы отдельных частей и инструментов |
|  |  | Превосходная прочность на разрыв |  |
|  |  | Хороший теплоперенос | Помогает снизить теплозатраты |
|  | Толстый слой ПТФЭ | Исключительно гладкая поверхность | Уменьшает время на чистку |
|  |  | Не липкая поверхность с низким коэффициентом трения | Помогает защитить поверхность |
|  |  | Стойкость к большинству растворителей, солям, кислотам. Стойка к коррозии | Помогает защитить поверхность и помогает увеличить срок службы оборудования |
|  | Силиконовый адгезив | Стойкость к высоким температурам | Помогает увеличить продуктивность |
|  |  | Долгий срок хранения |  |
|  | Лайнер | Легко удаляемый | Помогает увеличить продуктивность |
|  |  |  | Упрощает нанесение |

Представленные значения получены стандартными методами и не являются техническими условиями. Наши рекомендации по применению изделий основаны на результатах испытаний, которые мы считаем достоверными, однако покупателю следует провести собственные испытания с целью установить соответствие изделий предполагаемому им применению.

В этой связи компания 3М не несет какой-либо ответственности за прямой или косвенный ущерб или урон, ставший результатом следования этим рекомендациям.

| 3M Россия Отдел индустриальных клейких лент 121614 Москва, Россия ул. Крылатская, д. 17, стр. 3 Бизнес-парк “Крылатские Холмы” Tel: (495) 784 7474 Fax: (495) 784 7475 www.3Mrussia.ru |  |
| --- | --- |