Техническая информация Февраль, 2007

| Описание продукта | 3Мтм Противоскользящая лента 5401 это односторонняя клейкая стеклотканевая лента, покрытая силиконом и обеспечивает высокий коэффициент трения поверхности, не делая её липкой. |
| --- | --- |

| Конструкция продукта | Основа | Стеклоткань, покрытая силиконом |
| --- | --- | --- |
|  | Адгезив | Силиконовый |
|  | Цвет | Телесный |
|  | Длина рулона (стандартная) | 33 м |

| Характеристики | Замечание: Следующие ниже техническая информация и данные могут быть приняты во внимание как типичные, но не являются спецификацией |
| --- | --- |
|  | Адгезия к нержавеющей стали | 13,1 Н/100 мм | ASTM D-3330 |
|  | Прочность на разрыв | 3853 Н/100 мм | ASTM D-3759 |
|  | Удлинение при разрыве | 7% | ASTM D-3759 |
|  | Толщина | 0,24 мм | ASTM D-3652 |
|  | Температура эксплуатации | До 150° С |  |

| Особенности | Обеспечивает высокий коэффициент трения поверхности, не делая её при этом липкой Силиконовый адгезив клеится хорошо ко многим поверхностям, а при удалении не оставляет следов Основа из стекловолокна позволяет обеспечить долговечность службы ленты |
| --- | --- |

| Техника нанесения | Лучший результат может быть достигнут при нанесении на чистую, сухую поверхность при температуре около 0о С Не наносить на влажные поверхности После нанесения обеспечьте прижим, чтобы быть уверенным в правильности нанесения ленты Лента часто наносится на ролики в процессах печати, конвертинга и других процесссах, в которых необходимо обспечивать натяжение каких-либо материалов, причем ролики не должны быть липкими. Нанесение – в ручную. |
| --- | --- |

| Хранение | Хранить при нормальных условиях при температуре 21°С и относительной влажности 40-50 % в заводской, невскрытой, упаковке. |
| --- | --- |

| Срок хранения | Для сохранения лучших качеств, используйте продукт до истечения 18 месяцев с момента производства |
| --- | --- |

Представленные значения получены стандартными методами и не являются техническими условиями. Наши рекомендации по применению изделий основаны на результатах испытаний, которые мы считаем достоверными, однако покупателю следует провести собственные испытания с целью установить соответствие изделий предполагаемому им применению.

В этой связи компания 3М не несет какой-либо ответственности за прямой или косвенный ущерб или урон, ставший результатом следования этим рекомендациям.

| 3M Россия Отдел индустриальных клейких лент 121614 Москва, Россия ул. Крылатская, д. 17, стр. 3 Бизнес-парк “Крылатские Холмы” Tel: (495) 784 7474 Fax: (495) 784 7475 www.3Mrussia.ru |  |
| --- | --- |