Клейкая лента на полиэтиленовой основе

Scotch( 5423

Техническая информация

Изменения 	:   Март 1996

Выпуск	:	  Октябрь 1993

| Описание продукта | Клейкая лента на основе из высокомолекулярного полиэтилена. Характеризуется высокой гладкостью (низким коэффициентом трения), высокой стойкостью к абразивному износу. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Физические свойства ( не являются спецификацией ) | Тип адгезива | Каучуковый |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Основа | Высокомолекуляный полиэтилен |  |
|  | Толщина основы (ASTM D-3652) | 250 мкм |  |
|  | Общая толщина | 280 мкм |  |
|  | Защитный слой | Бумага, покрытая силиконом |  |
|  | Цвет ленты | Прозрачный |  |
|  | Срок хранения | 12 месяцев с момента производства при хранении в заводской упаковке при 21° С и 50% относительной влажности воздуха. |

| Характеристики ( не являются спецификацией ) | Адгезия к стали ASTM D-3330 | 2.8 Н/10мм |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Прочность на разрыв ASTM D-3759 | 96.3 Н/10мм |  |
|  | Относительное удлинение до разрыва ASTM D-3759 | 500.0 % |  |
|  | Температура эксплуатации: Максимальная Минимальная | 107 °C - 34°C |  |

| Дополнительная Информация | Основа из высокомолекулярного полиэтилена обладает исключительной способностью к скольжению и изностойкостью. | Наличие защитного слой ленты 5423 позволяет производить высечку ленты в требуемую форму. |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Порядок применения | Поверхность, на которую наносится лента, должна быть сухой и чистой. После нанесения необходимо прижать ленту к поверхности. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Применения | Покрытие спускных желобов для улучшения скольжения. Покрытие роликов печатных машин. Нанесение на детали оборудования с целью снижения шума. | Защита краев направляющих перемоточной машины для улучшения скольжения полимерной пленки. Ламинирование поверхности упаковочных столов для облегчения работы с грузом. | Защита трущихся деталей дверей автомобиля. Гладкое покрытие на поверхность конвейеров для транспортировки грузов. |
| --- | --- | --- | --- |

|  | Характеристики | Преимущества |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Жесткий высокомолекулярный полиэтилен. Каучуковый адгезив с высокой начальной адгезией. | Стойкость к абразивному износу. Сопротивление на прокалывание и прорезание. Эластичность, способность поглащать энергию ударов и вибрации. Антиадгезионный материал для защиты от липких, смолистых или вязких материалов. Химическая инертность к большинству химикатов и растворителей. Уменьшая коэффициент трения, обеспечивает скорость движения грузов. Мгновенная адгезия к большинству поверхностей. Долговечность клеевого соединения. | Продление срока службы частей оборудования. Уменьшение шум и утомляемость работников. Уменьшение затрат на очистку. Продление срока действия частей и оборудования. Увеличение производительности, уменьшение брака, увеличение эффективности оборудования Легкость в применении. |

3M is a trademark of the 3M Company.