8009 RX Пленка для защиты поверхностей.

| Техническая информация | Май, 2001 |
| --- | --- |

| Описание продукта | Основа | Адгезив | Цвет | Размер |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | полиэтилен | каучуковый | черный, белый | ширина от 20 мм до 2540 мм |

| Физические свойства (не для спецификации) |  |  | методика |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Адгезия к стали | 0.9(0.3 Н/см | AFERA 4001 (модификация для защитных пленок) |
|  | Общая толщина | 80(7 мкм | DIN 53370 |
|  | Прочность на разрыв В продольном направлении: В поперечном направлении: | (15 Н/мм2 (12 Н/мм2 | DIN 53455 |
|  | Удлинение при разрыве В продольном направлении: В поперечном направлении: | (250 % (500 % | DIN 53455 |
| Общая информация | На поверхностях не должно быть масел, жиров, растворителей, пыли. Рекомендуется наносить пленку при температуре от 10 до 40(С Храните продукт при комнатной температуре (не выше 40(С) и относительной влажности 50% Продукт должен быть нанесен и удален до истечения 18 месяцев с момент апроизводства Устойчивость продукта к: влаге – хорошая маслу – средняя растворителям – средняя 3M™ Пленка для защиты поверхностей 8009 RX пригодна для использования вне помещений в течение до 12 месяцев (в условиях климата Центральной Европы) |
| Применение | 3M™ Пленка для защиты поверхностей 8009 RX рекомендуется для защиты поверхностей от грязи, пыли, повреждений во время хранения, обработки, крепления и пр. 3M™ Пленка для защиты поверхностей 8009 RX имеет средний уровень адгезии, специально разработанный для защиты гладких листов пластмасс полированного алюминия полированной стали не предназначена для меди и латуни |

|  | Особенности | Преимущества |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Полиэтиленовая основа, белая или черная Каучуковый адгезив со средним уровнем адгезии | Устойчивость к воздействию влаги, масел, растворителей, к механическому истиранию и УФ излучению Наклеивается на многие гладкие и полированные поверхности, легко удаляется | Защищает поверхности от грязи и повреждений вне помещений (до 12 месяцев в климате Центральной Европы) Временная защита поверхностей |

Представленные значения получены стандартными методами и не являются техническими условиями. Наши рекомендации по применению изделий основаны на результатах испытаний, которые мы считаем достоверными, однако покупателю следует провести собственные испытания с целью установить соответствие изделий предполагаемому им применению.

В этой связи компания 3М не несет какой-либо ответственности за прямой или косвенный ущерб или урон, ставший результатом следования этим рекомендациям.

| 3M Россия Отдел индустриальных клейких лент 121614 Москва, Россия ул. Крылатская, д. 17, стр. 3 Бизнес-парк “Крылатские Холмы” Tel: (495) 784 7474 Fax: (495) 784 7475 www.3Mrussia.ru |  |
| --- | --- |