Техническая информация Март, 2006

| Описание продукта | Лента для фиксации Scotch® 8345 это высококачественная лента с основой из полипропилена ScotchProTM и агрессивным каучуковым адгезивом. Лента идеально подходит для нанесения на различного рода упаковки для создания упаковок, которые подразумевают многократное открытие-закрытие. Также лента идеально переносит кратковременное воздействие высоких температур, которые могут возникать в процессах формования упаковочной пленки |
| --- | --- |

| Конструкция (не для спецификации) | Тип адгезива | Cамоклеющийся каучуковый адгезив |
| --- | --- | --- |
|  | Основа | Полипропиленовая пленка |
|  | Толщина основа общая | 50 мкм 70 мкм |
|  | Цвет ленты | Прозрачный |
|  | Условия хранения | Следите за оборачиваемостью ваших запасов. Храните в сухом, чистом месте. Рекомендуется хранить при температуре от 18оС до 21оС и 40-50%отн. влажности. Использовать до истечения 18 месяцев с момента производства |

| Характеристики | Замечание: Следующие ниже техническая информация и данные могут быть приняты во внимание как типичные, но не являются спецификацией |
| --- | --- |
|  | Адгезия к стали Адгезия к ПЭ низкого давления | 0,8 Н/10мм 0,2 Н/10мм |  |
|  | Прочность на разрыв AFERA 4004 | 65 Н/10мм |  |
|  | Удлинение при разрыве AFERA 4005 | 100% |  |
|  | Диаметр втулки | 76,2 мм |  |

| Особенности | - Превосходная адгезия к большинству упаковочных плёнок - Может быть нанесена на тару автоматически - Может быть отклеиваться и наклеиваться на поверхность вновь без потерь адгезионных свойств |
| --- | --- |

Представленные значения получены стандартными методами и не являются техническими условиями. Наши рекомендации по применению изделий основаны на результатах испытаний, которые мы считаем достоверными, однако покупателю следует провести собственные испытания с целью установить соответствие изделий предполагаемому им применению.

В этой связи компания 3М не несет какой-либо ответственности за прямой или косвенный ущерб или урон, ставший результатом следования этим рекомендациям.

| 3M Россия Отдел индустриальных клейких лент 121614 Москва, Россия ул. Крылатская, д. 17, стр. 3 Бизнес-парк “Крылатские Холмы” Tel: (495) 784 7474 Fax: (495) 784 7475 www.3Mrussia.ru |  |
| --- | --- |