Самоклеящаяся лента

армированная стекловолокном

8981

Технические характеристики

Выпуск	:   Июнь 2009

| Описание продукта | Самоклеящаяся лента армированная стекловолокном 8981 это высококачественная лента, усиленная нитями из стекловолокна, что обеспечивает высокую прочность ленты. Основа ленты из полипропилена Scotch Pro( обеспечивает превосходную стойкость к истиранию и влаге. Адгезив обладает балансом между высокой моментальной адгезией и долговременной надежной фиксацией к различным картонам, включая вторично переработанный. |
| --- | --- |

| Технические данные (не для спецификаций) | Тип адгезива | Синтетический каучуковый, активируемый давлением |
| --- | --- | --- |
|  | Основа | Двуосноориентрованный полипропилен ScotchPro( |
|  | Цвет ленты | Прозрачный |
|  | Материал армирования | Стекловолокно |

| Характеристики (не для составления спецификаций) | Адгезия к стали | 7,7 Н/см | D-3330 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Прочность на разрыв | 665,5 Н/см | D-3759 |
|  | Относительное удлинение до разрыва | 3 % | D- 3759 |
|  | Толщина | 168 мкм | D-3652 |

| Cвойства | Удобство нанесения Возможность печатать на ленте Высокая прочность в сочетании с низким удлинением Информация на коробке видна сквозь ленту Высокая прочность соединения Пленка защищает волокна и адгезив от различных воздействий Хорошо приклеивается при минимальном прижиме Коробки остаются запечатанными весь срок хранения на складе | Ленту можно наносить при помощи диспенсера При нанесении печати может выполнять функции предупреждающей, рекламной или защитной упаковки Высокая прочность позволяет использовать меньше ленты, что приводит к экономии Адгезив сохраняет свои свойства при различных воздействиях |
| --- | --- | --- |

| Доступные размеры | Доступные ширины | Доступные длины |
| --- | --- | --- |
|  | 12 мм, 18 мм, 24 мм, 36 мм, 48 мм | 55 м |
|  | 12 мм, 18 мм | 330 м |
|  | Размер втулки – 76,2 мм |  |

| Порядок применения | Для получения хороших результатов, ленту следует наносить на сухую чистую поверхность при температуре не ниже 0(С | После нанесения необходимо прижать ленту к поверхности. |
| --- | --- | --- |

| Условия и срок хранения | Хранить в сухом, чистом месте при температуре 4-26(С и относительной влажности 40-50%. | Для лучшего качества склеивания, используйте ленту до истечения 18 месяцев с момента производства. |
| --- | --- | --- |

Представленные значения получены стандартными методами и не являются техническими условиями. Наши рекомендации по применению изделий основаны на результатах испытаний, которые мы считаем достоверными, однако покупателю следует провести собственные испытания с целью установить соответствие изделий предполагаемому им применению.

В этой связи компания 3М не несет какой-либо ответственности за прямой или косвенный ущерб или урон, ставший результатом следования этим рекомендациям.

| 3M Россия Отдел индустриальных клейких лент 121614 Москва, Россия ул. Крылатская, д. 17, стр. 3 Бизнес-парк “Крылатские Холмы” Tel: (495) 784 7474 Fax: (495) 784 7475 www.3Mrussia.ru |  |
| --- | --- |