9040 Двустороняя лента

Техническая информация

Изменения 	: Октябрь 1994

Выпуск

| Описание продукта | 9040 – двусторонняя клейкая лента с каучуковым адгезивом средней жесткости. Она сочетает в себе высокую начальную адгезию и хорошую прочность соединения с самыми разными материалами. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Физические свойства (не являются спецификацией) | Тип адгезива | Каучуковый средней жесткости | 3M номер : |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Основа | Бумага |  |
|  | Толщина (ASTM D-3652) |  |  |
|  | Лента Защитный слой Общая | 0.100 мм 0.075 мм 0.175 мм |  |
|  | Защитный слой | Желтая бумага |  |
|  | Срок хранения | 12 месяцев с момента производства при хранении в заводской упаковке при 21°C & 50 % относительной влажности воздуха |

| Характеристики (не являются спецификацией) | Адгезия к стали ASTM D-3330 | 6.0 Н/10 мм |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Температура эксплуатации: максимальная Краткая (Часы/минуты) Длительная (Дни/недели) | 70 °C 50°C |  |
|  | Стойкость к действию растворителей | Средняя |
|  | Стойкость к действию УФ излучения | Не рекомендуется длительное нахождение под прямыми солнечными лучами или другими источниами УФ света. |

Дата:                 Ноябрь 1993

9040 Двустороняя лента.

| Порядок применения | 1. Прочность адгезионной связи зависит от степени контакта клейкой ленты с поверхностью. Для создания достаточного контакта необходимо сильно прижать ленту к поверхности. 2. Для получения оптимальной адгезии соединяемые поверхности | должны быть чистыми, сухими и прочными. Для очистки поверхности рекомендуется использовать изопропиловый спирт. Соблюдайте правила личной безопасности при работе с растворителями. 3. Оптимальная температура нанесения ленты 20°C - 38°C. | Не рекомендуется нанесение ленты при температуре ниже 10°C по причине низкой начальной адгезии вследствие увеличения вязкости адгезива. Однако, если лента нанесена при нормальных условиях адгезионные свойства ленты сохраняются в широком температурном интервале. |
| --- | --- | --- | --- |

| Применение | 9040 подходит для соединения самых разных материалов, таких как резина, металл, дерево, стекло, окраш. поверхности, разнообразные пластики. | Типичные варианты применения: Сращивание рулонов бумаги, пл¸нки, тканей и т.п.. Монтаж каучуковых или фотополимерных печатных клише. т.п. | Крепление уплотнителей из резины и пеноматериалов. |
| --- | --- | --- | --- |