9415 Двусторонняя клейкая лента с

высокой/низкой липкостью

Техническая информация

Изменения 	:   Октябрь 1993

Выпуск	:

| Описание продукта | Лента, покрытая с одной стороны - высоколипким (постоянным) адгезивом, а с другой – слаболипким (удаляемым) адгезивом типа 'Post-it' | Идеальна для нанесения сообщений на удаляемые этикетки, инструкции, постеры и флайерсы, рассылка пластиковых карт. |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Физические свойства ( не являются спецификацией ) | Тип адгезива | Высокой клейкости акриловый / Слабой клейкости акриловый | 3M номер : A-40/80 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Носитель | Полиэфирная пленка |  |
|  | Толщина (ASTM D-3652) |  |  |
|  | Лента Защитный слой Общая | 80 мкм 100 мкм 180 мкм |  |
|  | Защитный слой | Силиконизированная бумага |  |
|  | Цвет ленты | Прозрачный |  |
|  | Срок хранения | 12 месяцев с момента производства при хранении в заводской упаковке при 21° С и 50% относительной влажности воздуха. |

| Характеристики ( не являются спецификацией ) | Адгезия к стали ASTM D-3330 | 1.6 Н/10мм 0.5 Н/10мм | Лицевая сторона Удаляемая сторона |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Температура эксплуатации Краткая : (Часы/минуты) Длительная : (Дни / недели) Минимальная | 65 °C 50 °C - 30 °C |  |
|  | Стойкость к действию растворителей | Не рекомендуется |  |
|  | Стойкость к действию УФ - излучения | Хорошая |  |

| Дополнительная Информация | Адгезив низкой клейкости легко удаляется с бумаги, фольги, пленки без остатка и не вызывает расслаивание бумаги. При нормальных условиях эта способность сохраняется в течение одного года. Количество циклов приклеивания и удаления с гладкими видами бумаг может достигать 450. | Этот адгезив не просачивается сквозь бумагу, что исключает возможность обесцвечивания или окрашивания. Гибкие материалы приклеиваются лучше к адгезиву слабой клейкости, чем жесткие материалы | Этот адгезив имеет хорошую долговечность, что позволяет ему сохранять свои свойства со временем при помещении его между двумя подложками. |
| --- | --- | --- | --- |

| Порядок применения | 1. Прочность адгезионной связи зависит от степени контакта клейкой ленты с поверхностью. Для создания достаточного контакта необходимо сильно прижать ленту к поверхности. 2. Соединяемые поверхности должны быть чистыми, сухими и прочными. | Для очистки поверхности рекомендуется использовать изопропиловый спирт. 3. Оптимальная температура нанесения ленты 20°C - 38°C. | Не рекомендуется нанесение ленты при температуре ниже 10°C по причине низкой начальной адгезии вследствие увеличения вязкости адгезива. Однако, если лента нанесена при нормальных условиях адгезионные свойства ленты сохраняются в широком температурном интервале. |
| --- | --- | --- | --- |

| Применения | Применения требующие удаления и повторного склеивания: Крепление начала рулона. Монтаж образцов внутри рекламных проспектов. | Конверты и пакеты. Монтаж фотографий в альбомах. Указатели мест продаж. | Маркировка. Фиксация инструкций. |
| --- | --- | --- | --- |

3M is a trademark of the 3M Company.