Двусторонние ленты

9731 • 9731RW

Технические характеристики 	Сентябрь 2002 г.

Описание продукта	Двусторонние ленты 3M™ 9731 и 9731RW имеют основу из полиэфирной пленки. На одну из сторон нанесен надежный, силиконовый клей, чувствительный к давлению, а на другую — высококачественный акриловый клей. Силиконовый клей хорошо связывается с различными силиконовыми поверхностями, имеет хорошие температурные характеристики и стойкость к воздействию растворителей. Лента также содержит акриловый клей, обладающий высокой адгезией к различным поверхностям, а также хорошими температурными характеристиками и стойкостью к воздействию растворителей.

| Строение |  | Лицевая сторона1,4 Тип клея /толщина | Основа Тип/толщина | Оборотная сторона2,4 Тип клея /толщина | Защитный слой: цвет, тип, рисунок | Толщина защитного слоя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Лента 9731 | 350/ 0,0016 дюймов (0,041 мм) | Прозрачный ПЭТ 0,001 дюймов (0,025 мм) | Силиконовый клей/ (0,0029 мм) (0,074 мм) | Защитный слой на лицевой стороне — желто-коричневый, крафт-бумага с полимерным покрытием, без рисунка. Защитный слой на оборотной стороне – прозрачный ПЭТ. | 0,005 дюймов (0,13 мм) 0,004 дюйма (0,10 мм) |
|  | Лента 9731RW | Силиконовый клей/ (0,0029 мм) (0,074 мм) | Прозрачный ПЭТ3 0,001 дюймов (0,025 мм) | 350/ 0,0016 дюймов (0,041 мм) | Защитный слой на лицевой стороне — прозрачный ПЭТ. Защитный слой на оборотной стороне — желто-коричневый, крафт-бумага с полимерным покрытием, без рисунка. | 0,004 дюймов (0,10 мм)/ 0,005 дюймов (0,13 мм) |

Примечание 1. Лицевой стороной считается внутренняя сторона, доступ к которой открывается при разматывании рулона.

Примечание 2. Оборотной стороной считается внешняя сторона рулона, доступ к которой открывается при снятии защитного слоя.

Примечание 3. ПЭТ (полиэфир).

Примечание 4. Указанная толщина рассчитывается из контролируемой в производственных условиях массы клеевого слоя при плотности 1,012 г/см3.

| Типичные физические свойства и эксплуатационные характеристики | Примечание. Техническая информация и данные, указанные ниже, являются общими, приводятся лишь в справочных целях и не должны рассматриваться в качестве спецификации. |
| --- | --- |
|  | № продукта | Лента 9731/9731RW Силиконовый клей | Лента 9731/9731RW Акриловый клей |
|  | Адгезия к нержавеющей стали ASTM D3330 – под углом 90 градусов | Унции на дюйм (Н/100 мм) | Унции на дюйм (Н/100 мм) |
|  | - 15 минут, комнатная температура | 40 (44) | 71 (77) |
|  | - 72 часа, комнатная температура | 42 (45) | 93 (101) |
|  | - 72 часа при 70°C (158°F) | 48 (52) | 121 (132) |
|  | Адгезия к другим поверхностям ASTM D3330 – угол 90 градусов, алюмин. фольга 2 мила, 72 часа, комнатная температура | Унции на дюйм (Н/100 мм) | Унции на дюйм (Н/100 мм) |
|  | АБС (Акрилонитрил-бутадиен-стирол) | 39 (43) | 74 (81) |
|  | Поликарбонат | 42 (45) | 60 (65) |
|  | Полипропилен | 40 (44) | 44 (48) |
|  | Прочность на сдвиг ASTM D3654 модифицированный - (размер образца 0,5 кв.дюйма) | минуты | минуты |
|  | 1000 грамм при 22°C (72°F) | + 10 000 | 6 090 |
|  | 500 грамм при 72°С (158°F) | + 10 000 | +10 000 |
|  | Диэлектрическая прочность ASTM D1000 Среднеквадратичное напряжение/толщина | 8000 вольт |
|  | Электрическое сопротивление (ASTM D257) при 21°С (70°F), относит. влажность 50% |
|  | Объемное | 3,4 x 1015 Ом·см |
|  | Поверхность силиконового клея | 2,6 x 1015 Ом·см |
|  | Поверхность акрилового клея | 7,4 x 1015 Ом·см |
|  | Рабочие диапазоны относительно высоких температур |
|  | В течение длительного времени (дни, недели) | 121°C (250°F) |
|  | В течение короткого времени (минуты, часы) | 177°C (350°F) |
|  | Срок хранения ленты в рулоне | 12 месяца с даты производства при хранении в оригинальной упаковке при температуре 21 °С (70 °F) и относительной влажности 50% |

| Предлагаемые размеры | (Зависит от требований по минимальному заказу) |
| --- | --- |
|  | Максимальная длина |  |
|  | От 1/4 дюйма до 3/8 дюйма | 36 ярдов (32,9 м) |
|  | От 1 до 38 дюймов | 108 ярдов (98,9 м) |
|  | Варианты ширины |  |
|  | Минимальная | ¼ дюйма (6,35 мм) |
|  | Максимальная | 38 дюймов (965 мм) |
|  | Стандартный допуск при нарезании полосами | ± 0,08 мм (1/32 дюйма) |
|  | Размер сердечника | 76,2 мм (3,0 дюйма) |

| Методики нанесения | Прочность клеевого соединения зависит от площади контакта клея с поверхностью. Если плотно прижать соединение, клей лучше соприкасается с поверхностью и обеспечивает более высокую прочность соединения. Для достижения оптимальной адгезии склеиваемые поверхности должны быть чистыми, сухими и однородными. К числу типичных растворителей для очистки поверхностей относятся изопропиловый спирт и гептан. Примечание. При работе с растворителями внимательно прочитайте правила техники безопасности в инструкции производителя и соблюдайте их. Данные рекомендации по очистке могут не соответствовать принятым в некоторых окружных органах Калифорнии правилам по контролю качества воздуха, поэтому перед использованием изучите все применимые правила. Идеальный диапазон температуры нанесения — от 70 °F до 100 °F (от 21 °C до 38 °C). Не рекомендуется наносить ленту на поверхность при температурах ниже 50 °F (10 °C), потому что затвердевший клей будет плохо наноситься на поверхность. Тем не менее, если нанести клей правильно, то даже при низкой температуре качество соединения, как правило, будет удовлетворительным. |
| --- | --- |
| Общая информация | Силиконовый клей хорошо связывается с силиконовым каучуком. Клей 3M™ 350 очень хорошо связывается с самыми разнообразными материалами, обладает прекрасной стойкостью к сдвиговым нагрузкам, высоким температурам и воздействию ультрафиолета. |
| Отличительные особенности | Тонкая полиэфирная основа ленты обеспечивает размерную устойчивость, удобна в обращении, а также легко поддается штанцеванию и ламинированию по сравнению с переводными клейкими лентами. |
| Возможное применение | Ситуации, где требуется приклеить силиконовый каучук к материалам с высокой поверхностной энергией. |
| Оборудование для нанесения | При широкоформатном нанесении клеев необходимо использовать оборудование для нанесения ленты, обеспечивающее приемлемое качество. Дополнительную информацию о работе с чувствительными к давлению клеями можно получить в техническом бюллетене «Методы ламинирования при использовании преобразователей клеев для ламинирования» (70-0704-1430-8). Для получения дополнительной информации об оборудовании для нанесения обращайтесь к торговым представителям компании 3M в своей стране или отдел продаж компании 3M по телефону 1-800-362-3550 (звонок бесплатный). |

| Дополнительная информация | Дополнительные данные о продукте или консультацию по продажам можно получить по телефону 1-800-223-7427 (звонок бесплатный) или на сайте www.3M.com/converter. Корреспонденцию направляйте по адресу: 3M Engineered Adhesives Division, 3M Center, Building 220-7E-01, St. Paul, MN 55144-1000. Наш факс 651-733-9175. Телефон в Канаде: 1-800-364-3577. Телефон в Пуэрто-Рико: 1-787-750-3000. Телефон в Мексике: 52-70-04-00. |
| --- | --- |
| Сертификация / разрешения | Паспорт безопасности материала: Компания 3M не публикует паспорта безопасности на данные продукты, поскольку на них не распространяются требования для паспортов согласно Стандарту предупреждения об опасных факторах Национального института по охране труда и промышленной гигиене, 29 C.F.R. 1910.1200(b)(6)(v). Если данные продукты используются в разумных условиях и с соблюдением рекомендаций компании 3M, они не должны представлять никакой опасности. В то же время, если нарушать указания по использованию данных продуктов, это может отразиться на их эксплуатационных характеристиках и создать потенциальную угрозу безопасности людей. |
| Важное примечание | КОМПАНИЯ 3M НЕ ДАЕТ НИКАКИХ ГАРАНТИЙ, ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ ЛЮБЫМИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫМИ ГАРАНТИЯМИ ТОВАРНОГО СОСТОЯНИЯ ИЛИ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ КОНКРЕТНОЙ ЦЕЛИ. Пользователь несет ответственность за принятие решения о соответствии продукта предполагаемым целям и методам использования. Следует помнить, что использование и эксплуатационные свойства продукции компании 3M зависят от многих факторов. Материалы, для склеивания которых будет использоваться продукция, подготовка поверхностей этих материалов, выбор конкретного продукта и условия его применения, время и окружающие условия, в которых планируется использовать продукцию — вот некоторые из многих факторов, от которых зависит использование продукции компании 3M и ее эксплуатационные свойства. Ввиду многочисленности факторов, способных повлиять на использование и эксплуатационные свойства продукции компании 3M, в том числе известных и подконтрольных только пользователю, важно, чтобы пользователь самостоятельно оценил продукцию компании 3M и выяснил, годится ли она для конкретной цели и предполагаемого способа применения. |
| Условия гарантийного обслуживания и заявление об ограничении ответственности | КОМПАНИЯ 3M, ПО СВОЕМУ УСМОТРЕНИЮ, ОТРЕМОНТИРУЕТ ИЛИ ЗАМЕНИТ ПРОДУКТ 3M, ПРИЗНАННЫЙ ДЕФЕКТНЫМ, ЛИБО ВОЗМЕСТИТ ЗАТРАТЫ В ПРЕДЕЛАХ ПОКУПНОЙ ЦЕНЫ ПРОДУКТА. Никаким иным образом и ни по каким правовым основаниям, включая контракт, небрежность, гарантийные обязательства или объективную ответственность, компания 3M не несет ответственности за прямой, косвенный, случайный или фактический ущерб или убытки. |
|  | Данный продукт Отдела технических клеев изготовлен в соответствии с системой контроля качества компании 3M, зарегистрированной согласно требованиям стандарта ISO 9002. |

| Переработка материалов, Отдел технических клеев 3M Center, Building 551-1W-02 St.Paul, MN 55144-1000 | Вторичная бумага 40% производственных бумажных отходов 10% бытовых бумажных отходов | Отпечатано в США. ©3M 2002 70-0705-7544-7 (9/02) |
| --- | --- | --- |