Scotch-Weld™

DP-8005 Структурный адгезив для пластиков

Техническая информация Ноябрь, 1999

| Описание продукта | Scotch-Weld™ DP-8005 – двухкомпонентный адгезив (10 : 1 по объему) на акриловой основе, который может соединять пластики с низкой поверхностной энергией включая различные типы полипропилена, полиэтилена без специальной подготовки поверхности. Scotch-Weld™ DP-8005 может стать заменой различным механическом способам соединения, сварке пластиков и многоэтапным процессам таким как химическое травление, грунтовка и т.п. |
| --- | --- |
| Особенности | Возможность соединять разнородные поверхности Соединение полиолефинов со структурной (конструкционной) прочностью Отличная стойкость к воде и повышенной влажности Очень хорошая химическая стойкость | Одноэтапный процесс – не требует специальной обработки поверхности Не содержит растворителей Удобный ручной аппликатор |

| Типичные физические свойства в неотвержденном состоянии | Примечание: Нижеследующая техническая информация должна рассматриваться как репрезентативная и не должна использоваться в целях спецификации |
| --- | --- |
|  | Свойства | Отведитель (часть А) | Основа (часть Б) |
|  | Цвет | Белый | Белый/Прозрачный |
|  | Плотность, г/см3 | 1,05 – 1,1 | 0,96 – 1,01 |
| Вязкость получена по Брукфильду, DV-II, #7 шпиндель, 20 об/мин. при 24 (С | Вязкость, сП | 35000-55000 | 17000-30000 |
|  | Основа | Амины | Метил метакрилат |
|  | Соотношение компонентов по объему по массе | 1 1 | 10 9,16 |
|  | Время отверждения до «транспортной» прочности при 23 (С | 2-3 часа |
|  | Время полного отверждения при 23 (С | 8-24 часа |
|  | Время жизни | 2,5 - 3 мин. |

| Типичные физические свойства в отвержденном состоянии | Примечание: Нижеследующая техническая информация должна рассматриваться как репрезентативная и не должна использоваться в целях спецификации |
| --- | --- |
|  | Цвет | Желтый |
| ТС определена методом дифференциальной сканирующей калориметрии, TA Instruments 2920, диапазон сканирования -50(С до 130(С при 10 (С/мин. | Температура стеклования (далее Тс) 10(С/мин | 34-38 (С |
|  | Твердость D по Шору (ASTM D-2240) | 55 |
| Коэфициент термического расширения (КТР) получен с помощью TA Instruments 2940. Образец нагревался от –30 (С до 150 (С со скоростью 10 (С/мин. Статическая нагрузка 0.03 Н. Данный КТР представляет значения ниже ТС | Коэффициент термического расширения ниже ТС (между -40(С -30(С) | 6,6 х 10-6 мм/мм/(С |
| Механические свойства определены с помощью Sintech 5 GL Mechanical Tester. Размеры испытуемого образца 38мм х 12.7мм х 0,75мм . Удлинение определено смещением ползунов, скорость вытягивания 12.7 мм/мин. | Механические свойства Деформация при максимальной нагрузке Напряжение при пиковых нагрузках, МПа Модуль при 1% деформации, МПа | 5.3% 13,02 590 |

| Характеристики адгезива | Примечание: Нижеследующая техническая информация должна рассматриваться как репрезентативная и не должна использоваться в целях спецификации |
| --- | --- |
|  | Прочность на сдвиг Определение прочности на сдвиг: прочность на сдвиг клеевого соединения определяется в соответствии с ASTM D1002, размеры образца 25,4мм х 101,6мм х 3,2мм, площадь нахлеста 322,5 мм2, соединение друг на друга, отверждение минимум 16 часов при 24 (С до тестирования. Информация получена с помощью Sintech 5GL Mechanical Tester с load cell 2000# или 5000#. Скорость тестирования 12,7мм/мин. Прочность определялась при 24(С, если не указаны другие условия. |
|  | Материал | Температура | Прочность, МПа | Тип разрушения |
|  | Экструзионный полиэтилен | 24 (С | 6,89 | По материалу |
|  | Экструзионный полипропилен | 24 (С | 7,17 | По материалу |
|  | Высокомолекулярный полиэтилен | 24 (С | 5,31 | По материалу |
|  | Полиэтилен низкой плотности | 24 (С | 2,27 | По материалу |
|  | АБС | 24 (С | 6,69 | По материалу |
|  | Поликарбонат | 24 (С | 5,86 | По материалу |
|  | Полиметилметакрилат (акриловое стекло) | 24 (С | 5,58 | По материалу |
|  | Жесткий ПВХ | 24 (С | 10,61 | По материалу |
|  | Полистирол | 24 (С | 3,79 | По материалу |
|  | Нейлон 6,6 30% стекловолокно | 24 (С | 5,69 | Когезионный |
|  | Стеклопластик | 24 (С | 16,34 | Когезионный |
|  | Гальванизированный металл/ полиэтилен | 24 (С | 6,79 | По материалу (ПЭ) |
|  | Холоднокатанная сталь/ полиэтилен | 24 (С | 6,68 | По материалу (ПЭ) |
|  | 2024 алюминий (1,6 мм) | 24 (С | 14,82 | Когезионный |
|  | Замасленная сталь (гальванизированная) | 24 (С | 14,82 | Когезионный |

| Характеристики адгезива (продолжение) | Примечание: Нижеследующая техническая информация должна рассматриваться как репрезентативная и не должна использоваться в целях спецификации Выдержка в различных средах Прочность на сдвиг соединения ПЭ высокой плотности |
| --- | --- |
|  | Условия | Время выдержки, дни | Температура | Прочность сдвиг, МПа | Тип разрушения |
|  | Контрольный образец | _ | 24 (С | 6,75 | По материалу (ПЭ) |
|  | 71 (С/100% отн.вл. | 14 | 71 (С | 5,58 | По материалу (ПЭ) |
|  | 71 (С/100% отн.вл. | 30 | 71 (С | 5,44 | По материалу (ПЭ) |
|  | 10% NaOH | 14 | 24 (С | 6,62 | По материалу (ПЭ) |
|  | 16% HCl | 14 | 24 (С | 6,68 | По материалу (ПЭ) |
|  | 20% отбеливатель | 14 | 24 (С | 6,75 | По материалу (ПЭ) |
|  | Изопропиловый спирт | 14 | 24 (С | 6,48 | По материалу (ПЭ) |
|  | Насосное масло | 14 | 24 (С | 6,96 | По материалу (ПЭ) |
|  | 50% антифриз | 14 | 24 (С | 6,62 | По материалу (ПЭ) |
|  | Бензин | 14 | 24 (С | 1,03 | Когезионный |
|  | Дизельное топливо | 14 | 24 (С | 5,79 | Когезионный |
|  | Толуол | 14 | 24 (С | 0,096 | Когезионный |
|  | Отслаивание угол 180( |  |  |  |  |
|  | Материал | Температура | Прочность | Тип разрушения |
|  | ПЭ высокой плотности | 24 (С | 28 Н/см | Когезионный |
|  | Сантопрен( (каучук) | 24 (С | 31 Н/см | По материалу |

Рис.1 Прочность на сдвиг при различных температурах.

РМ – разрыв по материалу, КР – когезионный разрыв

Образцы размером 25.4 мм х 101.6 мм х 3.17 мм, армированный пластик (Green FRP), нахлест 12.5 мм,

Отверждён при 24(С – 24 часа, испытан при скорости зажимов 12.5мм/мин, при указанных температурах.

Рис.2Нарастание прочности со временем.

### Время в часах

РМ – разрыв по материалу, КР – когезионный разрыв

Образцы размером 25.4 мм х 101.6 мм х 3.17 мм, полиэтилен высокой плотности (ПЭВП), армированный пластик (Green FRP), нахлест 12.5 мм,

Отверждён при 24(С – 24 часа, испытан при скорости зажимов 12.5мм/мин.

| Предполагаемые материалы для склейки | Прим.: Нижеследующая информация основана на результатах лабораторных тестов, проведенных на образцах с типичными свойствами перечисленных материалов. В следствие большого разнообразия существующих добавок и технологических процессов используемых в производстве пластиков, пользователь несет ответственность за определение пригодности клея DP-8005 для своего применения. |
| --- | --- |
| Основные | Полипропилен(PP) Полиэтилен (PE), (HDPE), (LDPE) |
| Другие | Армированные пластики Поликарбонат (PC) Дерево Алюминий Стекло Термопластичные эластомеры | Жёсткий ПВХ АБС (ABS) Акриловое стекло(ПММА) Полистирол Бетон |
| Не рекомендуемые материалы для склейки | ПТФЭ (Teflon() Силиконы Полиимид Нейлон релизы |

| Информация по применению | Рекомендации по использованию: Важно: Ручное перемешивание адгезива не рекомендунтся и может привести к непредсказуемым результатам. Используйте аппликатор 3М( EPX( или смешивающее оборудование позволяющее точно дозировать соотношение 10:1 и тщательное перемешивание. |
| --- | --- |
|  | Нанесите адгезив на чистые сухие и свободные от всяческих загрязнений поверхности (см. Подготовка поверхностей). После нанесения адгезива поверхности должны быть совмещены в течении времени жизни адгезива (2-2,5 минуты при нанесении на одну поверхность). Толщина клеевого шва менее 130 микрон может привести к непредсказуемым результатам. Конструкция должна предусматривать толщину соединения от 130 до 200 микрон. Для этого в составе адгезива содержатся микросферы диаметром 200 микрон. Соединяемые поверхности должны быть зафиксированы как минимум на 2 часа. Давление прижима должно быть достаточным, чтобы удерживать поверхности в контакте (обычно 30-50 кПа). Соединение может быть спроектировано так, что не будет необходимости в дополнительной фиксации. Примечание: Нагрев соединения до 66-80 (С на 30 минут ускорит процесс отверждения. Отвержденный адгезив желтеет со временем, образование волнистости на поверхности – нормально и говорит о правильной дозировке и перемешивании. |

|  | Приблизительный расход – по объему картриджа |
| --- | --- |
|  | Диаметр клеевой полосы | Метров на картридж 35 мл | Метров на картридж 250 мл |
|  | 9 мм | 0,91 | 7 |
|  | 6 мм | 2,13 | 15,78 |
|  | 3 мм | 8,8 | 63 |
|  | 1,5 мм | 35 | 250 |
|  | Расход в квадратных метрах (толщина шва 0,2мм) |
|  | м2 на 35мл | м2 на 250мл |
|  | 0,186 | 1,2 |

| Подготовка поверхности | Scotch-Weld™ Структурный адгезив для пластиков DP-8005 может соединять полипропилен, полиэтилен и другие термопластичные полиолефины без специальной обработки поверхности. Однако все поверхности должны быть чистыми сухими, без краски, оксидных плёнок, масел, пыли, релизов и т.п. Степень подготовки зависит от желаемой прочности и стойкости к воздействию окружающей среды. Предлагаются следующие способы подготовки поверхностей: Сталь и алюминий. Протереть изопропиловым спиртом или ацетоном Абразивная обработка (градация P180 и тоньше). Протереть снова изопропиловым спиртом или ацетоном, чтобы удалить продукты сошлифовки. Если используется праймер, то наносить его в течение 4х часов после проведения этапов 1 – 3. (см. рекомендации по праймеру) Прим.: алюминий может быть подвергнут кислотному травлению. Следуйте указаниям производителей по этому процессу. Пластики и Каучуки. Протереть изопропиловым спиртом.* Абразивная обработка (P180 и тоньше). Удалить продукт сошлифовки используя изопропиловый спирт.* Стекло Протереть ацетоном. * При использовании растворителей, убедитесь в отсутствии источников огня и следуйте рекомендациям изготовителей |
| --- | --- |
| Условия и срок хранения | Хранение: Для максимальной продолжительности хранения храните картриджи и банки при температуре 4(С или ниже. При хранении в оригинальной упаковке и в рекомендованных условиях срок хранения шесть месяцев с даты поставки. |

Представленные значения получены стандартными методами и не являются техническими условиями. Наши рекомендации по применению изделий основаны на результатах испытаний, которые мы считаем достоверными, однако покупателю следует провести собственные испытания с целью установить соответствие изделий предполагаемому им применению.

В этой связи компания 3М не несет какой-либо ответственности за прямой или косвенный ущерб или урон, ставший результатом следования этим рекомендациям.

| 3M Россия Отдел индустриальных клейких лент Москва,125445 Ул. Смольная 24/Д Tel: (095) 784 7474 Fax: (095) 784 7475 |  |
| --- | --- |

# Text boxes

20.7

17.2

13.8

6.9

0

Мпа

-28                23               49                 65               82

Температура испытаний (С