Многослойная защитная пленка для стекла

Scotchgard( 1004

| Техническая информация | Май, 2007 |
| --- | --- |

| Описание продукта | Многослойная защитная пленка для стекла Scotchgard( 1004 это четырехслойная, оптически прозрачная, клейкая полиэфирная пленка предназначенная для защиты стекол в интерьерах общественного транспорта от поверждений и царапин. Повережденный слой пленки может быть легко удален, открывая новый лист защитного материала. |
| --- | --- |

| Конструкция продукта | Тип адгезива | Акриловый |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Основа | Полиэфир |  |
|  | Размеры | Вырезается под размеры окна |

| Характеристики ( не являются спецификацией ) | Толщина пленки | 0,5 мм | D-3652 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Адгезия нижнего слоя к стеклу | 25 Н/100 мм | D-3330 |
|  | Адгезия между слоями | 12 Н/100 мм | D-3330 |
|  | Пропускание видимого света | 82% | D-1003 |
|  | Затемнение | 6,5% | D-1003 |
|  | Прозрачность | 93% | D-1003 |

| Особенности | - Многослойная конструкция позволяет снизить расходы по нанесению и удалению по сравнению с однослойными защитными пленками - Отдельные защитные слои легко удаляются при помощи специального инструмента - Толстый полиэфир защищает от повреждений последующие слои пленки - Пленка защищает от химических агентов таких как Bath EtchTM или Armour EtchTM - Пленка соответствует требованиям ASTM E162, ASTM E662, FMVSS-302 и Bombardier SMP 800-C - Пленка противостоит легким царапинам, которые могут возникнуть в результате установки, протирки или мойки. - Оптимальная адгезия к стеклу. Чистое удаление. - Оптимальное адгезия между слоями – гарантируемое чистое и быстрое удаление. - Высокая прозрачность обеспечивает внешний вид стекла |
| --- | --- |

| Применения | Многослойная защитная пленка для стекла Scotchgard( 1004 защищает внутренние стекла общественного транспорта, такого как автобусы, метро, поезда, электрички, троллейбусы и т.д. Применима при защите любого интерьера, где стекло часто подвергается повреждениям в результате царапин, трения, химикатов и маркеров, где требуется быстрое и чистое восстановление первоначальной поверхности |
| --- | --- |

| Порядок применения | - Для достижения наилучшего результата – пленка должна быть нанесена на чистое стекло при температуре выше 10°С - Используйте «мокрое» нанесение пленки для лучшего позиционирования и прижимайте при помощи ракеля - Не удаляйте первый слой сразу после «мокрого» нанесения. - Используйте специальный инструмент для удаления ненужных слоев пленки - Не рекомендуется для внешних применений - Не рекомендуется для использования на акриловом стекле, поликарбонате и других пластиковых поверхностях - Не одобрена для применения на ветрозащитных экранах |
| --- | --- |

| Хранение | Хранить при нормальных условиях при температуре от 16° до 27°С и относительной влажности 40-60 % в заводской упаковке. |
| --- | --- |
| Срок хранения | Для сохранения лучших качеств, используйте продукт до истечения 24 месяцев с момента производства |

Представленные значения получены стандартными методами и не являются техническими условиями. Наши рекомендации по применению изделий основаны на результатах испытаний, которые мы считаем достоверными, однако покупателю следует провести собственные испытания с целью установить соответствие изделий предполагаемому им применению.

В этой связи компания 3М не несет какой-либо ответственности за прямой или косвенный ущерб или урон, ставший результатом следования этим рекомендациям.

| 3M Россия Отдел индустриальных клейких лент 121614 Москва, Россия ул. Крылатская, д. 17, стр. 3 Бизнес-парк “Крылатские Холмы” Tel: (495) 784 7474 Fax: (495) 784 7475 www.3Mrussia.ru |  |
| --- | --- |