Специальная лента

2929

Техническая информация Март, 2007

| Описание продукта | 3М™ Специальная лента 2929 это гибкая тканевая лента, сделанная из ткани, покрытой гладкой полиэтиленовой плёнкой, с каучуковым клеем. Эта лента – хороший выбор для задач ремонта, герметизации, маркировки и фиксации. |
| --- | --- |
| Особенности | - Полиэтиленовая основа хорошо переносит влажные внешние условия и подходит для применения во влажных средах - Каучуковый адгезив хорошо клеится к различным поверхностям. Это универсальная лента для широкого диапазона применений - Легко рвется руками - Индивидаульная упаковка рулона позволяет снизить степень загрязнения торца рулона перед применением |
| Применения | - Ремонт - Герметизация и фиксация - Маркировка |
| Конструкция продукта | Тип адгезива | Каучуковый |
|  | Основа | Полиэтиленовая пленка поверх ткани |
|  | Цвет | Серебряный |
|  | Длина рулона | 45,7 м |
|  | Ширина рулона | 48 мм и 72 мм |

| Характеристики | Замечание: Следующие ниже техническая информация и данные могут быть приняты во внимание как типичные, но не являются спецификацией |
| --- | --- |
|  | Адгезия к нержавеющей стали | 49,2 Н/100 мм | D-3330 |
|  | Прочность на разрыв | 334,4 Н/100 мм | D-3759 |
|  | Удлинение при разрыве | 14% | D-3759 |
|  | Поверхностная плотность | 250 г/м2 |  |
|  | Содержание текстильного материала в готовом продукте (по массе) | Около 25% |  |
|  | Толщина | 0,152 мм | D-3652 |
|  | Температурная стойкость | До 93°С |  |
| Хранение | Хранить при нормальных условиях при температуре от 16° до 27°С и относительной влажности 40-60 % в заводской упаковке |
| Срок хранения | Для сохранения лучших качеств, используйте продукт до истечения 12 месяцев с момента производства |

Представленные значения получены стандартными методами и не являются техническими условиями. Наши рекомендации по применению изделий основаны на результатах испытаний, которые мы считаем достоверными, однако покупателю следует провести собственные испытания с целью установить соответствие изделий предполагаемому им применению.

В этой связи компания 3М не несет какой-либо ответственности за прямой или косвенный ущерб или урон, ставший результатом следования этим рекомендациям.

| 3M Россия Отдел индустриальных клейких лент 121614 Москва, Россия ул. Крылатская, д. 17, стр. 3 Бизнес-парк “Крылатские Холмы” Tel: (495) 784 7474 Fax: (495) 784 7475 www.3Mrussia.ru |  |
| --- | --- |