Двусторонние клейкие ленты 
с клеящим покрытием марки 300

444 • 444PC • 9009 • 9019 • 9019HL • 9039

| Технические характеристики | Июль 2004 г. |
| --- | --- |

Описание продукта	Двусторонняя клейкая лента 3M™ с клеящим покрытием 3M™ 300 представляет собой тонкую полиэфирную ленту, которая обладает размерной устойчивостью, удобна в обращении, а также легко поддается штанцеванию и ламинированию. Клеевой слой с высокой адгезией обеспечивает относительно высокое начальное схватывание и хорошее сопротивление сдвиговым нагрузкам на различных поверхностях. Благодаря основе также упрощаются процессы нарезки полос и штанцевания.

| Структура | Номер продукта | Лицевая1 сторона с клеящим покрытием Тип/толщина | Тип/толщина основы | Оборотная2 сторона с клеящим покрытием Тип/толщина | Защитный слой: цвет, тип, рисунок | Толщина защитного слоя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Двусторонняя лента 3M™ 444 | 300/ 0,002 дюймов (0,051 мм) | Прозрачный ПЭТ3 0,0005 дюймов (0,013 мм) | 300/ 0,0013 дюймов (0,033мм) | Белый, №55 крафт-бумага повышенной плотности, без рисунка | 0,003 дюймов (0,076 мм) |
|  | Двусторонняя лента 3M™ 444PC | 300/ 0,002 дюймов (0,051 мм) | Прозрачный ПЭТ3 0,0005 дюймов (0,013 мм) | 300/ 0,0013 дюймов (0,033 мм) | Желто-коричневый, №58 крафт-бумага с многослойным покрытием, без рисунка | 0,004 дюйма (0,10 мм) |
|  | Двусторонняя лента 3M™ 9009 | 300/ 0,0007 дюймов (0,018 мм) | Прозрачный ПЭТ3 0,0005 дюймов (0,013 мм) | 300/ 0,0007 дюймов (0,018 мм) | Белый, №55 крафт-бумага повышенной плотности, без рисунка | 0,003 дюймов (0,076 мм) |
|  | Двусторонняя лента 3M™ 9019 | 300/ 0,0003 дюймов (0,0084 мм) | Прозрачный ПЭТ3 0,0005 дюймов (0,013 мм) | 300/ 0,0003 дюймов (0,0084 мм) | Белый, №55 крафт-бумага повышенной плотности, без рисунка | 0,003 дюймов (0,076 мм) |
|  | Двусторонняя лента 3M™ 9019HL | 300/ 0,0003 дюймов (0,0084 мм) | Прозрачный ПЭТ3 0,0005 дюймов (0,013 мм) | 300/ 0,0003 дюймов (0,0084 мм) | Желто-коричневый, №86 крафт-бумага с полимерным покрытием, с рисунком | 0,0065 дюймов (0,165 мм) |
|  | Двусторонняя лента 3M™ 9039 | 300/ 0,0012 дюймов (0,032 мм) | ПЭТ3 0,0005 дюймов (0,013 мм) | 300/ 0,0012 дюймов (0,032 мм) | Прозрачный, №55 крафт-бумага повышенной плотности, без рисунка | 3,0 мила (0,076 мм) |
|  | Примечание 1. Лицевой стороной считается внутренняя сторона, доступ к которой открывается при разматывании рулона. |
|  | Примечание 2. Оборотной стороной считается внешняя сторона рулона, доступ к которой открывается при снятии защитного слоя. |
|  | Примечание 3. ПЭТ (полиэфир). |

| Типичные физические свойства и эксплуатационные характеристики | Примечание. Техническая информация и данные, указанные ниже, являются общими, приводятся лишь в справочных целях и не должны рассматриваться в качестве спецификации. |
| --- | --- |
| № продукта | Двусторонняя лента 3M™ 444PC, 444PC | Двусторонняя лента 3M™ 9009 | Двусторонняя лента 3M™ 9019, 9019HL | Двусторонняя лента 3M™ 9039 |
| Адгезия к нержавеющей стали ASTM D3330 – угол 90° | унции на дюйм (Н/100 мм) | унции на дюйм (Н/100 мм) | унции на дюйм (Н/100 мм) | унции на дюйм (Н/100 мм) |
| - 15 минут, комнатная температура | 32 (35) | 54 (59) | 22 (24) | 67 (73) |
| - 72 часа, комнатная температура | 61 (66) | 61 (66) | 27 (29) | 82 (90) |
| - 72 часа при 70 °C | 86 (94) | 76 (83) | 36 (39) | 98 (107) |
| ASTM D3330 — угол 180 градусов, алюминиевая фольга — 2 мила |  |  |  |  |
| - 72 часа, комнатная температура | 115 (125) | 82 (89) | 33 (36) | 129 (141) |
| 3) Адгезия к другим поверхностям* ASTM D3330 — угол 90°, алюминиевая фольга — 2 мила, 72 часа, комнатная температура |  |  |  |  |
| АБС (Акрилонитрил-бутадиен-стирол) | 55 (60) | 59 (64) | 24 (26) | 73 (80) |
| Поликарбонат | 64 (70) | 61 (66) | 26 (28) | 80 (88) |
| Полиэфир | 61 (66) | — | — | 77 (84) |
| Полипропилен | 43 (47) | — | — | — |
| Прочность на сдвиг — ASTM D3654 модифицированный — (площадь поверхности образца — 0,5 кв. дюймов) |  |  |  |  |
| 1000 г при 22°C (72°F) | 813 мин | 1593 мин | 885 мин | 924 мин |
| 500 грамм при 70 °C | 3 мин | 7 мин | 3 мин | 4 мин |
| Относительная устойчивость к растворителям | Средне-низкая | Средне-низкая | Средне-низкая | Средне-низкая |
| Стойкость к УФ излучению | Средняя | Средняя | Средняя | Средняя |
| Рабочие диапазоны относительно высоких температур: |  |  |  |  |
| В течение длительного времени (дни, недели) | 82 °C (180 °F) | 82 °C (180 °F) | 82 °C (180 °F) | 82 °C (180 °F) |
| В течение короткого времени (минуты, часы) | 121 °C (250 °F) | 121 °C (250 °F) | 121 °C (250 °F) | 121 °C (250 °F) |

| Предлагаемые размеры |
| --- |
| Варианты длины |  |
| (Зависит от требований по минимальному заказу) |  |
| Стандартные | 36 ярдов (33 м) |
| Максимальная длина |
| От 1/4" до 1/2" | 180 ярдов (165 м) |
| От 1/2" до 48" | 360 ярдов (329 м) |
| Варианты ширины |
| Минимальная | 1/4 дюйма (6,35 мм) |
| Максимальная | 48 дюймов (1219 мм) |
| Стандартный допуск при нарезании полосами | ± 1/32 дюйма (0,8 мм) |
| Размер сердечника | 3,0 дюйма (76,2 мм) |

| Методики нанесения | Прочность клеевого соединения зависит от площади контакта клея с поверхностью. Если плотно прижать соединение, клей лучше соприкасается с поверхностью и обеспечивает более высокую прочность соединения. Для достижения оптимальной адгезии склеиваемые поверхности должны быть чистыми, сухими и однородными. К числу типичных растворителей для очистки поверхностей относятся изопропиловый спирт и гептан*. Идеальный диапазон температуры нанесения — от 70 °F до 100 °F (от 21 °C до 38 °C). Не рекомендуется наносить ленту на поверхность при температурах ниже 50 °F (10 °C), потому что затвердевший клей будет плохо наноситься на поверхность. Тем не менее, если нанести клей правильно, то даже при низкой температуре качество соединения, как правило, будет удовлетворительным. *При работе с растворителями внимательно прочитайте правила техники безопасности в инструкции производителя и соблюдайте их. |
| --- | --- |
| Отличительные особенности | Двусторонняя лента 3M™ 444PC поставляется с полимерным покрытием, которое обеспечивает устойчивость к воздействию влаги при работе с крупными элементами. Клей 3M™ 300 представляет собой среднепрочную акриловую клеящую систему с высоким начальным схватыванием и хорошей удерживающей способностью при высоких температурах. |
| Возможное применение | Индикаторные диагностические полоски медицинского и немедицинского назначения Ламинирование/наклеивание пластиковой пленки Сращивание. Ламинирование пеноматериалов Крепление стекол в мобильных телефонах Крепление уплотнителя в ручных устройствах и ноутбуках. |
| Указания по выбору подложки | Универсальная процедура штанцевания с помощью фасонного ножевого штампа Нарезка нескольких заводских табличек на одном листе с помощью фасонного ножевого штампа. Надсечка, стальная линейка Ротационное штанцевание Частичное штанцевание (прорезание клеящего слоя до ламината) Горячее формование Проверка деталей Металлические детали с рельефом Металлические детали (пробивной пресс) | PCK (крафт-бумага с полимерным покрытием) №58 PCK №86 PCK №86 Крафт-бумага повышенной плотности, ПЭТ С двумя подложками ПЭВП (полиэтилен высокой плотности) ПЭВП, ПЭТ Белый ПП (полипропилен), ПЭВП ПЭТ |
| Оборудование для нанесения | При широкоформатном нанесении клеев необходимо использовать оборудование для нанесения ленты, обеспечивающее приемлемое качество. Дополнительную информацию о работе с чувствительными к давлению клеями можно получить в техническом бюллетене «Методы ламинирования при использовании преобразователей клеев для ламинирования» (70-0704-1430-8). Для получения дополнительной информации об оборудовании для нанесения обращайтесь к торговым представителям компании 3M в своей стране или отдел продаж компании 3M по телефону 1-800-362-3550 (звонок бесплатный). |

| Хранение | Хранить в оригинальных коробках при температуре 21 °C и относительной влажности 50%. |
| --- | --- |
| Срок хранения | При хранении в надлежащих условиях продукт сохраняет свои свойства в течение двух лет от даты изготовления. |
| Использование продукта | Все утверждения, технические данные и рекомендации, содержащиеся в данном документе, основываются на тестах и опыте, которые компания 3М считает надежными. Однако на применение и эксплуатационные характеристики продукта 3М в конкретных условиях могут влиять многие факторы, не контролируемые компанией 3М, в том числе условия применения, время, а также параметры окружающей среды, в которой планируется использовать продукт. Поскольку данные факторы относятся исключительно к области компетенции и контроля пользователя, необходимо, чтобы пользователь оценил соответствие продукта 3М конкретному назначению, методу и области применения. |
| Гарантия и ограничения ответственности | Если иное не оговорено в документации к продукту компании 3M, вкладках в упаковке или на упаковке отдельных изделий, компания 3M гарантирует, что каждый продукт 3M соответствует заявленным техническим характеристикам на момент его поставки компанией 3M. Отдельные продукты могут иметь дополнительные или иные гарантии, указанные в документации к продукту, на вкладках в упаковках или на самой упаковке продуктов. КОМПАНИЯ 3М НЕ ДАЕТ НИКАКИХ ИНЫХ ГАРАНТИЙ, ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ ЛЮБЫМИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫМИ ГАРАНТИЯМИ ТОВАРНОГО СОСТОЯНИЯ ИЛИ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ЦЕЛЕЙ, А ТАКЖЕ ЛЮБЫХ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ, ВЫТЕКАЮЩИХ ИЗ ПРАКТИКИ ДЕЛОВЫХ ОТНОШЕНИЙ, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОДУКТА ДЛЯ ЛИЧНЫХ НУЖД ИЛИ ДЛЯ ПРОДАЖИ. Пользователь несет ответственность за принятие решения о соответствии продукта предполагаемым целям и методам использования. В случае обнаружения дефектов данного изделия в течение гарантийного срока вашим единственным правом и единственной обязанностью компании 3M будет замена продукта, либо возмещение его покупной стоимости по усмотрению 3M. |
| Ограничение ответственности | За исключением случаев, запрещенных законом, компания 3M не несет никакой ответственности за любые прямые, косвенные, специальные, случайные или закономерные убытки или потери, связанные с использованием данного продукта 3М, независимо от предъявляемой теории права, включая гарантийные обязательства, контракт, халатность или прямую ответственность. |
|  | Данный продукт Отдела промышленных клеев и клейких лент изготовлен в соответствии с системой контроля качества компании 3M, зарегистрированной согласно требованиям стандарта ISO 9001:2000. |

| Рынок коммерческой и промышленной переработки Отдел промышленных клеев и клейких лент 3M Center, Building 21-1W-10, 900 Bush Avenue St.Paul, MN 55144-1000 800-223-7427 • 651-778-4244 (факс) www. 3M.com/industrial | Вторичная бумага 40% производственных бумажных отходов 10% бытовых бумажных отходов | Отпечатано в США. ©3M 2004 70-0709-3922-1 (7/04) |
| --- | --- | --- |