Армированная лента

3939

Техническая информация Июнь, 2005

| Описание продукта | 3Мтм Армированная лента 3939 это соединение водонепроницаемой полиэтиленовой пленки, нанесенной поверх тканной основы, с кaучуковым клеем, используемым в применениях армированных лент |
| --- | --- |

| Конструкция продукта | Тип адгезива | Каучуковый |
| --- | --- | --- |
|  | Основа | Полиэтиленовая пленка поверх ткани |
|  | Ширина рулона (стандартная) | 24, 48, 72, 96 мм |
|  | Длина рулона (стандартная) | 54,8 м |
|  | Цвет ленты | Серый |

| Характеристики | Замечание: Следующие ниже техническая информация и данные могут быть приняты во внимание как типичные, но не являются спецификацией |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Адгезия к нержавеющей стали | 6 Н/10мм | ASTM D-3330 |
|  | # Прочность на разрыв | 43,8 Н/10 мм | ASTM D-3759 |
|  | Удлинение при разрыве | 17% | ASTM D-3759 |
|  | Толщина | 0.23 мм | ASTM D-3652 |
|  | Диапазон температур эксплуатации | До 93°С |  |
|  | Пожаростойкость | Соответствует стандарту UL 723 | ASTM Е-84 |

| Особенности | - Легко рвется руками, что делает ленту удобной в работе - Соответствует стандартам UL 723, HUD и BOCA - Низкая клекость кромки рулона (48 мм) позволяет ей оставаться чище, что уменьшает загрязнение поверхности и снижает отходы - Отдельная упаковка каждого рулона сохраняет чистоту рулона и уменьшает отходы - Номер продукта, напечатанный на сердечнике рулона, позволяет быть уверенным, что используется верный продукт - Водонепроницаемая полиэтиленовая пленка увеличивает срок службы соединения - Хорошая прочность на разрыв для трудных применений - Каучуковый адгезив активно прилипает к большинству поверхностей, что обеспечивает хорошую силу склейки и плотную герметизацию |
| --- | --- |

| Применения | - Для ниспадающих полиэтиленовых перекрытий, использующихся для обеспечениия герметизации, индустриального маскирования и защиты во время пескоструйного удаления избытков нанесения. - Заплаты, армирование (усиление), пакетирование, защита от влажности, герметизация, сращивание, временный ремонт - Применения ленты и изоляция сращивания - Полезна для укрепления и грунтования трещин в покрытиях, фиксации проводов на поверхности и их защиты, а также при креплении досок для плакатов |
| --- | --- |

| Хранение | Хранить при нормальных условиях при температуре от 16° до 27°С и относительной влажности 40-60 % в заводской упаковке |
| --- | --- |

| Срок хранения | Для сохранения лучших качеств, используйте продукт до истечения 18 месяцев с момента производства |
| --- | --- |

Представленные значения получены стандартными методами и не являются техническими условиями. Наши рекомендации по применению изделий основаны на результатах испытаний, которые мы считаем достоверными, однако покупателю следует провести собственные испытания с целью установить соответствие изделий предполагаемому им применению.

В этой связи компания 3М не несет какой-либо ответственности за прямой или косвенный ущерб или урон, ставший результатом следования этим рекомендациям.

| 3M Россия Отдел индустриальных клейких лент 121614 Москва, Россия ул. Крылатская, д. 17, стр. 3 Бизнес-парк “Крылатские Холмы” Tel: (495) 784 7474 Fax: (495) 784 7475 www.3Mrussia.ru |  |
| --- | --- |