Ленты для сращивания

415 • 465 • 469 • 9420 • 9497 • 9499

Техническая информация Июнь 2003

Описание продукта

|  | В лентах для сращивания 3M™ использован акриловый адгезив с хорошим балансом между начальной адгезией и прочностью соединения. |
| --- | --- |

| Продукт | 415 | 465 | 469 | 9420 | 9499 | 9497 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип адгезива | 400 | 400 | 330 | 400 | 430 | 430 |
| Основа | Полиэфирная пленка | Нет | Ткань | Полиэфирная пленка | Нет | Нет |
| Защитный слой | Светло-коричневая бумага | Светло-коричневая бумага | Белая силиконизированная бумага | Светло-коричневая бумага | Светло-коричневая бумага | Светло-коричневая бумага |

Примерная толщина:

| Защитный слой | 0.10 мм | 0.10 мм | 0.13 мм | 0.10 мм | 0.08 мм | 0.08 мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Лента | 0.10 мм | 0.05 мм | 0.14 мм | 0.10 мм | 0.05 мм | 0.05 мм |
| Цвет ленты | Прозрачный | Прозрачный | Свето-красный | Красный | Прозрачный | Светло-красный |

3M™ адгезив 430 – жесткий акриловый адгезив с высокой начальной адгезией, обеспечивающий прочное соединение при повышенной температуре

3M™ адгезив 400 – акриловый адгезив средней жесткости с хорошим балансом между начальной адгезией и высокой прочностью на сдвиг

| Типичные физические свойства и характеристики | Данная техническая информация должна рассматриваться как типичная, и не должна использоваться для спецификации |
| --- | --- |
| Продукт | 415 | 465 | 469 | 9420 | 9497 | 9499 |
| Адгезия к стали (ASTM D3330) | 27 Н/100 мм | 27 Н/100 мм | 52 Н/100 мм | 27 Н/100 мм | 50 Н/100 мм | 50 Н/100 мм |

Температурная стойкость, (С:

Дни/недели

65

82

94

65

121

| 149 |
| --- |
| Минуты/часы | 82 | 121 | 180 | 82 | 177 | 260и |
| Устойчивость к растворителям | Хорошая | Хорошая |

Средняя/

| высокая | Хорошая | Хорошая | Хорошая |
| --- | --- | --- | --- |
| Устойчивость к УФ свету | Отличная | Отличная | Отличная | Отличная | Отличная | Отличная |

Особенности

Красная лента 9420 может вызывать окрашивание. Пользователь должен самостоятельно оценить пригодность ленты для определенного применения.

Лента 469 имеет высокую начальную адгезию, устойчивость к контакту с нагретой поверхностью, и высокую адгезию к бумаге различной шероховатости и толщины; подходит для соединения разнообразных, одинаковых или различных, материалов.

Порядок применения

Прочность адгезионной связи зависит от степени контакта клейкой ленты с поверхностью. Для создания достаточного контакта необходимо сильно прижать ленту к поверхности.

Для получения оптимальной адгезии соединяемые поверхности должны быть чистыми, сухими и прочными.

Оптимальная температура нанесения ленты 21°C - 38°C. Не рекомендуется нанесение ленты при температуре ниже 10°C по причине низкой начальной адгезии вследствие увеличения вязкости адгезива. Однако, если лента нанесена при нормальных условиях адгезионные свойства ленты сохраняются в широком температурном интервале

Применение

3M™ ленты 415 и 465 могут быть использованы для высокоскоростной летучей склейки большинства типов бумаги.

3M™ лента 469 – это лента с высокой адгезией, устойчивая к высоким температурам, красного цвета для получения видимых соединений. Адгезив средней жесткости демонстрирует высокую начальную адгезию для высокоскоростной летучей склейки большинства типов бумаги, и отличную термостойкость для высокотемпературных сушильных печей.

3M™ лента 9420 может быть использована летучей склейки бумаги и пленки, когда для удаления соединенных участков необходимо видимое соединение.

3M™ лента 9497 разработана для устойчивости к высоким температурам, может быть использована при производстве картона

3M™ лента 9499 идеально подходит для использования при печати, требующей высоких температур сушки, или использующих длинные печи. Эта лента имеет крайне высокую устойчивость к горячему воздуху и идеально для автоматической склейки с нулевой скоростью

| Хранение | Храните ленты в оригинальной упаковке при 21(С и 50% относительной влажности |
| --- | --- |
| Срок хранения | 24 месяца с даты производства |

Представленные значения получены стандартными методами и не являются техническими условиями. Наши рекомендации по применению изделий основаны на результатах испытаний, которые мы считаем достоверными, однако покупателю следует провести собственные испытания с целью установить соответствие изделий предполагаемому им применению.

В этой связи компания 3М не несет какой-либо ответственности за прямой или косвенный ущерб или урон, ставший результатом следования этим рекомендациям.

3M Россия
Отдел индустриальных клейких лент

125445 Москва	
ул. Смольная д.24/Д

Бизнес центр “Меридиан”

Tel:  (095) 784 7474

Fax: (095) 784 7475