5019 А Пленка для защиты поверхностей.

| Техническая информация | Май, 2001 |
| --- | --- |

| Описание продукта | Основа | Адгезив | Цвет | Размер |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | полиэтилен | акриловый | прозрачная | ширина от 35 мм до 2600 мм |

| Физические свойства (не для спецификации) |  |  | Методика |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Адгезия к стали | 1.9(0.5 Н/см | AFERA 4001 (модификация для защитных пленок) |
|  | Общая толщина | 52(7 мкм | DIN 53370 |
|  | Прочность на разрыв В продольном направлении: В поперечном направлении: | (20 Н/мм2 (15 Н/мм2 | DIN 53455 |
|  | Удлинение при разрыве В продольном направлении: В поперечном направлении: | (200 % (400 % | DIN 53455 |
| Общая информация | Перед нанесением поверхность должна быть очищена от масел, жиров, растворителей, пыли. Рекомендуется наносить пленку при температуре от 10 до 40(С Храните продукт при комнатной температуре (не выше 40(С) и относительной влажности 50%. Защищайте от УФ излучения. Рекомендуемое время хранения продукта – 6 месяцев с момента производства Устойчивость продукта к: влаге – хорошая маслу – средняя растворителям – средняя |
| Применение | 3M™ Пленка для защиты поверхностей 5019 А рекомендуется для защиты поверхностей от грязи, пыли, повреждений во время хранения, обработки, крепления и пр. 3M™ Пленка для защиты поверхностей 5019 А имеет очень высокий уровень адгезии, специально разработанный для защиты средне и сильно структурированных поверхностей керамики ковров металлических, пластиковых или деревянных поверхностей ПВХ анодированного алюминия, цинка, меди, стали |

|  | Особенности | Преимущества | Выгоды |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Полиэтиленовая основа Акриловый адгезив с высоким уровнем адгезии | Устойчивость к воздействию влаги, масел, растворителей, к механическому истиранию Наклеивается на многие искривленные и структурированные поверхности, текстиль, чисто удаляется | Защищает поверхности от грязи и повреждений вне помещений Временная защита поверхностей |

Представленные значения получены стандартными методами и не являются техническими условиями. Наши рекомендации по применению изделий основаны на результатах испытаний, которые мы считаем достоверными, однако покупателю следует провести собственные испытания с целью установить соответствие изделий предполагаемому им применению.

В этой связи компания 3М не несет какой-либо ответственности за прямой или косвенный ущерб или урон, ставший результатом следования этим рекомендациям.

| 3M Россия Отдел индустриальных клейких лент 121614 Москва, Россия ул. Крылатская, д. 17, стр. 3 Бизнес-парк “Крылатские Холмы” Tel: (495) 784 7474 Fax: (495) 784 7475 www.3Mrussia.ru |  |
| --- | --- |