Клейкая лента на политетрафторэтиленовой

основе Scotch( 5491

Техническая информация

Изменения 	:   Март 1996

Выпуск	:	  Октябрь 1993

| Описание продукта | Клейкая лента на основе экструзионного политетрафторэтилена, обладающего высокой гладкостью, повышенной износостойкостью, температурной и химической устойчивостью. | Имеет невысокую эластичность и предназначена к применению на на плоских поверхностях. Большая толщина по сравнению с 5490. |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Физические свойства ( не являются спецификацией ) | Тип адгезива | Силиконовый |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Основа | Политетрафторэтилены |  |
|  | Толщина пленки (ASTM D-3652) | 130 мкм |  |
|  | Общая толщина | 170 мкм |  |
|  | Цвет ленты | Серый |  |
|  | Срок хранения | 12 месяцев с момента производства при хранении в заводской упаковке при 21° С и 50% относительной влажности воздуха. |

| Характеристики ( не являются спецификацией ) | Адгезия к стали ASTM D-3330 | 3.8 Н/10мм |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Прочность на разрыв ASTM D-3759 | 70.0 Н/10мм |  |
|  | Относительное удлинение до разрыва ASTM D-3759 | 200 % |  |
|  | Температура эксплуатации: Максимальная Минимальная | 204 °C -54 °C |  |

| Дополнительная Информация | 5491 – гладкая экструзионная политетрафторэтиленовая лента имеет особо высокую гладкость поверхности. Специально предназначенная для нанесения на плоские поверхности с целью уменьшения трения и придания антиадгезионных свойств. | Основа ленты имеет исключительную химическую стойкость. Силиконовый адгезив может быть чувствителен к воздействию органических растворителей. | Внимание Политетрафторэтилены при температурах выше 204C, выделяют небольшое количество таксичных паров, поэтому при работе при температурах выше 204C, должна быть обеспечена вентиляция рабочего места. |
| --- | --- | --- | --- |

| Порядок применения | При нанесении ленты, предназначенной к работе при температуре выше 120C следует предварительно нагреть поверхность, на которую наносится лента до температуры 65C - 80C. Это поможет избежать образования пузырьков и складок в процессе эксплуатации ленты. | Поверхность, на которую наносится лента, должна быть сухой и чистой. После нанесения необходимо прижать ленту к поверхности. |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Применения | Нанесение на детали приборов и оборудования с целью защиты от воздействия агрессивных химических сред в том числе при повышенной температуре. | Нанесение на поверхности оборудования для уменьшения трения и защиты от загрязнений краской, чернилами, которые легко удаляются с поверхности фторполимеров. |  |
| --- | --- | --- | --- |

|  | Характеристики | Преимущества | Преимущества |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Экструзионная тетраполифторэтиленовая основа. Силиконовый адгезив. | Особо высокая гладкость. Прочность по всем направлениям. Антиадгезионные свойства. Стойкость к действию химикатов, растворителей, солей. Высокая температурная стойкость. Долговечность. | Уменьшение стоимости эксплуатации оборудования Увеличение производительности. Сокращение расходов на очистку. |