Техническая информация Апрель, 2003

Описание продукта

|  | Scotch( лента 610 это лента высокого исполнения, прозрачная целлофановая пленка с каучуковым адгезивом. |
| --- | --- |

Конструкция продукта

Основа

|  | Целлофан |
| --- | --- |

Адгезив

|  | Активируемый давлением каучуковый |
| --- | --- |
|  | Цвет | Прозрачный |

| Характеристики | Замечание: Следующие ниже техническая информация и данные могут быть приняты во внимание как типичные, но не являются спецификацией |
| --- | --- |
|  | Адгезия к стали | 4,7 Н/10 мм | ASTM D-3330 |
|  | Прочность на разрыв в поперечном направлении | 26,3 Н/см | ASTM D-3759 |
|  | Удлинение при разрыве | 14% | ASTM D-3759 |

Толщина основы

общая

0.036 мм

0.058 мм

ASTM D-3652

| ASTM D-3652 |
| --- |
|  | Замечание: компании 3М известно, что Scotch( лента 610 часто используется для проверки уровня адгезии покрытий к различным поверхностям; 3М не рекомендует эту процедуру ввиду неизбежного при производстве клейкой ленты непостоянства её свойств. Незначительные и неизбежные вариации свойств ленты допустимы при других типичных применениях, но, по нашему мнению, могут повлиять на результаты испытаний |

Особенности

Температурная стойкость

Высокая начальная прочность

Постоянность размера при температуре до 149о С

Легкость нанесения

Мгновенная адгезия к большинству материалов

Контролируемое усилие разматывания

Отличные удерживающие свойства

| Доступные размеры | Стандартные ширины | 3/8, 1/2, 3/4, 1, 1 Ѕ, 2, 3 дюйма |
| --- | --- | --- |
|  | Доступно по специальному заказу | Лента другой ширины и длины намотки может быть получена по специальному заказу, в количестве, соответствующему минимальной партии |
|  | Внутренний диаметр сердечника | 3 дюйма |
|  | Длина | 66 метров |

Представленные значения получены стандартными методами и не являются техническими условиями. Наши рекомендации по применению изделий основаны на результатах испытаний, которые мы считаем достоверными, однако покупателю следует провести собственные испытания с целью установить соответствие изделий предполагаемому им применению.

В этой связи компания 3М не несет какой-либо ответственности за прямой или косвенный ущерб или урон, ставший результатом следования этим рекомендациям.

3M Россия
Отдел индустриальных клейких лент

121614 Москва, Россия	
ул. Крылатская,  д. 17, стр. 3

Бизнес-парк “Крылатские Холмы”

Tel:  (495) 784 7474

Fax:  (495) 784 7475

www.3Mrussia.ru