Clipper™

Маскирующая лента для автомобильной промышленности

7101

Техническая информация Июль, 2000

| Описание продукта | Clipper™ лента 7101 это желто-коричневая маскирующая лента из крепированной бумаги. Лента специально создана для особо ответственных окрасочных операций и применима для большинства применений, связанных с покраской, в автомобильной промышленности. |
| --- | --- |

| Применения | Clipper™ лента 7101 применима для воздушной сушки и сушках в печах. Лента выдерживает нагрев до 100°С в течении часа и после этого чисто удаляется с поверхности. |
| --- | --- |

| Конструкция | Основа | Адгезив | Срок хранения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Покрытая латексом крепированная бумага | Перекрестно сшитый каучуковый адгезив | 12 месяцев с момента производства при хранении в нормальных условиях (21(С) и 50% относительной влажности |

| Характеристики продукта | Замечание: следующая техническая информация является репрезентативной, и не должна быть использована в качестве спецификации |
| --- | --- |
|  | Толщина | 0.14 мм | AFERA4006 |
|  | Адгезия к стали | 10.5 Н/25 мм | AFERA4001 |
|  | Прочность на разрыв | 90 Н/25 мм | AFERA4004 |
|  | Удлинение при разрыве | 10 % | AFERA4005 |
|  | Температурная стойкость | до 100(С. Удовлетворительное качество и чистое удаление ленты 7101 может быть достигнуто при различных температурах/времени экспонирования на различных поверхностях. Рекомендуется тестировать, чтобы определить подходит ли 7101 для вашего процесса. |

| Характеристики продукта | Химическая стойкость | Превосходная стойкость к различным видам топлива, включая бензин, машинное масло, ракетное топливо, керосин, слабые растворы сильных кислот, алкалинов и спиртов. Химическая стойкость может сильно зависеть от концентрации, температуры и времени воздействия. |
| --- | --- | --- |
|  | Абразивная стойкость | Прекрасная после механического абразивного теста |
|  | Стойкость к влажности | Прекрасная стойкость при повышенной относительной влажности |

|  | Стойкость к специфичным химикатам (образцы были нанесены на пластину из нержавеющей стали, 4 часа воздействия) |
| --- | --- |
|  | Бензин при комнатной температуре | Легкое поднятие края, но эффект исчез, когда пластина была помешена в сухие условия |
|  | Ракетное топливо при комнатной температуре | Легкое поднятие края, но эффект исчез, когда пластина была помешена в сухие условия |
|  | Керосин при комнатной температуре | Легкое поднятие края, но эффект исчез, когда пластина была помешена в сухие условия |
|  | Моющее средство 5% при комнатной температуре | 6 мм поднятие края ленты |
|  | Аммоний 18% при комнатной температуре | Превосходная |
|  | Серная кислота 2% при комнатной температуре | 6 мм поднятие края ленты |
|  | Фреон (жидкий) при комнатной температуре | Легкое поднятие края, но эффект исчез, когда пластина была помешена в сухие условия |

|  | Устойчивость к погоде (образцы были нанесены нержавеющую сталь, АБС, полиэфир и стекло) |
| --- | --- |
|  | УФ воздействие 672 часа | Прекрасная, без изменений |

|  | Адгезия | Хорошая при агрессивном старении на полиэфире, виниле, АБС, поликарбонате, бумаге и многих других поверхностях, включая стекло и нержавеющую сталь |
| --- | --- | --- |

| Достоинства/ Преимущества/ Выгоды | Достоинство | Преимущество | Выгода |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Покрытая латексов крепированная бумажная основа | Хорошее прилегание к поверхности | Маскирование неровных поверхностей |
|  |  | Стойкость к растворителям | Предотвращает проникание краски |
|  |  | Стойкость к расщеплению | Легкое удаление |
|  |  | Легкое разматывание ленты | Удобство нанесения |
|  |  | Хорошая восприимчивость к краске | Краска не стекает с ленты |
|  |  | Тонкая | Качественная граница окраса |
|  | Перекрестно сшитый каучуковый адгезив | Хорошая моментальная адгезия | Легко прилипает |
|  |  | Хорошая сила склеивания | Предотвращает отклеивание |
|  |  | Стойкость к сходу адгезива | Минимум дополнительной работы |
|  |  | Контролируемая размотка ленты | Простота нанесения |

Представленные значения получены стандартными методами и не являются техническими условиями. Наши рекомендации по применению изделий основаны на результатах испытаний, которые мы считаем достоверными, однако покупателю следует провести собственные испытания с целью установить соответствие изделий предполагаемому им применению.

В этой связи компания 3М не несет какой-либо ответственности за прямой или косвенный ущерб или урон, ставший результатом следования этим рекомендациям.

| 3M Россия Отдел индустриальных клейких лент 121614 Москва, Россия ул. Крылатская, д. 17, стр. 3 Бизнес-парк “Крылатские Холмы” Tel: (495) 784 7474 Fax: (495) 784 7475 www.3Mrussia.ru |  |
| --- | --- |