Клейкая лента на основе ПВХ

764

Техническая информация

Изменения 	:

Выпуск	:	  Сентябрь 1999

| Описание продукта | Виниловая эластичная лента с синтетическим каучуковым адгезивом, разработанная для кодирования, защиты поверхностей, запечатывания, декораций, | склейки. Выпускается в широкой гамме цветов (11), включая прозрачный |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Физические свойства (не являются спецификацией) | Тип адгезива | Синтетический каучуковый. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Основа | Окрашенный или прозрачный поливинилхлорид. |  |
|  | Толщина | 125 мкм |  |
|  | Толщина основы | 100 мкм |  |
|  | Цвет ленты | Желтый, белый, красный, черный, синий, коричневый, зеленый, оранжевый, рыжий, пурпурный, прозрачный |  |
|  | Срок хранения | 12 месяцев с момента производства при хранении в заводской упаковке при 20° С и 50% относительной влажности воздуха. |

| Характеристики (не являются спецификацией) | Адгезия к стали ASTM D-3330 | 2.1 Н/10мм |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Прочность на разрыв ASTM D-3659 | 22.8 Н/10мм |  |
|  | Относительное удлинение до разрыва ASTM D-3659 | 180.0 % |  |
|  | Химическая стойкость | Устойчива к большинству растворителей кроме кетонов, хлоруглеводородов и эфиров. |  |

| Порядок применения | Ленту следует наносить на сухую, чистую поверхность при температуре 15 - 27°C | После нанесения необходимо прижать ленту к поверхности. |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Применения | Запечатывание Крепление, фиксация, монтаж | Цветовое кодирование и идентификация Декорация | Защита от абразивного воздействия |
| --- | --- | --- | --- |

|  | Характеристика | Преимущества |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Окрашенная эластичная основа Каучуковый адгезив | Хорошее прилегание к неправильным поверхностями Устойчивость к абразивному износу Хорошая начальная адгезия | Надежная герметизация при запечатывании. Защита поверхностей Хорошая адгезия к большинству материалов |

3M is a trademark of the 3M Company.