| 776, 776FL Двухсторонняя переклеиваемая клейкая лента |
| --- |
| Техническая информация |
|  | Март 2011 |
| Описание продукта | 3M™ 776, 776FL это переклеиваемая лента, применяющаяся там, где необходимо несколько раз переклеить или чисто удалить изделие с поверхности. |
| Конструктивные особенности | Отличное сцепление клея с основой позволяет снимать ленту как единое целое, без следов клея. Применяемые клеи переклеиваются на таких поверхностях, как металл, стекло, поликарбонат, бумага. Более прочное соединение с поверхностью обеспечивает клей на лицевой стороне ленты 776. Полностью пластиковая конструкция ленты позволяет применять резку горячей струной пластика с нанесенной лентой. |
| Конструкция Характеристики | № Лицевой клей основа Обратный клей Лайнер Толщина ленты Толщина лайнера Цвет ленты 776 400 акрил 0.025 мм 1070 акрил Крафт бумага 0.089 мм 0.089мм Прозрачный 776FL 400 акрил 0.025 мм 1070 акрил Белый ПЭТ 0.089 мм 0.05мм Прозрачный Адгезия выдержка 72 часа комн. темп, метод ASTM D-3330, 180° отслаивание с 0,05 мм Алюминиевой фольгой Лицевая сторона Нерж. сталь 6,9 Н/25 мм Адгезия выдержка 72 часа комн. темп, метод ASTM D-3330, 180° отслаивание с 0,05 мм Алюминиевой фольгой Обратная сторона Нерж. сталь 5,5 Н/25 мм Отслаивание лайнера 15 грамм/25 мм Примечание: лицевая сторона находится внутри рулона, открывается при размотке рулона, оборотная сторона – при снятии лайнера. |
| Стойкость | Растворители : хорошая Ультрафиолет: отличная |
| Хранение | Хранить при 21°C и 50% относительной влажности. |
| Срок хранения | 12 месяцев с момента поставки 3М при условии хранения в заводской упаковке при нормальных условиях Доступные размеры: Минимальная ширина 25,4 мм Максимальная ширина 1168 мм Допуск на резку +-0,8 мм Диаметр втулки 76,2 мм |
| Нанесение | Сила соединения зависит от площади контакта с поверхностью. Для увеличения площади контакта прикладывайте прижим. Для достижения оптимальной прочности поверхности должны быть чистыми и сухими. Типичный очиститель – смесь изопропилового спирта с водой или гептан. Идеальная температура для нанесения ленты от 21°C до 38°C. Нанесение ленты на поверхность при температуре ниже 10°C не рекомендуется, так как адгезив может слишком загустеть, однако после нанесения, низкие температуры приемлимы. |

Представленные значения получены стандартными методами и не являются техническими условиями. Наши рекомендации по применению изделий основаны на результатах испытаний, которые мы считаем достоверными, однако покупателю следует провести собственные испытания с целью установить соответствие изделий предполагаемому им применению.

В этой связи компания 3М не несет какой-либо ответственности за прямой или косвенный ущерб или урон, ставший результатом следования этим рекомендациям.

3M Россия Отдел индустриальных клейких лент Москва, 121614 Ул. Крылатская дом 17 стр. 3 Бизнес-парк «Крылатские Холмы» Tel: +7(495) 784 7474 Fax: +7(495) 784 7475