80 Scotch-Weld(

Неопреновый контактный адгезив в аэрозольной упаковке

Техническая информация

Изменения :  Август 1996

Выпуск:	  Ноябрь 1993

| Описание продукта | Аэрозольный адгезив 80 является специальным неопреновым адгезивом с высокой стойкостью к действию пластификаторов. Обладает высокой прочностью и температурной стойкостью. | Благодаря нитевидному типу аэрозольных частиц не дает тумана при работе и позволяет производить точное нанесение. | Имеет высокую скорость отверждения, что позволяет производить склеивание уже через 4 минуты после нанесения в то время как традиционные контактные клеи требуют перед склейкой 15-20 минут выдержки. Максимальное открытое время составляет 30 минут. |
| --- | --- | --- | --- |

| Физические свойства (не являются спецификацией) | Основа | Неопреновый эластомер |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Растворитель | Циклогексан, пентан, ацетон, толуол |  |
|  | Точка воспламенения | -42(С |  |
|  | Пропеллент | Диметиловый эфир |  |
|  | Содержание | 376 г (500 мл) |  |
|  | Тип аэрозоли | Нити |  |
|  | Цвет | Желтый |  |
|  | Срок хранения | 12 месяца с момента производства при хранении в заводской упаковке при 21°C & 50 % относительной влажности воздуха |

| Характеристики (не являются спецификацией) | Температурная стойкость | от -30(С до 92(С |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Влагостойкость | Очень высокая |  |
|  | Устойчивость к погодным условиям | Высокая |  |
|  | Стойкость к действию топлива и масел | Высокая |  |

Дата: Август 1996

80 Аэрозольный адгезив

| Дополнительная информация о продукте | Прочность на отрыв | Н / см |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 час 2 часа 4 часа 1 день 3 дня 7 дней | 5.3 7.7 9.1 34.9 42.4 43.0 | Угол отрыва 180(, материал – брезентовая ткань, скорость отрыва 50 мм/минуту, открытое время 15 минут, температура 24(С |

|  | Температурная стойкость | Н / см |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 24(С 49(С 71(С 82(С 93(С | 43.0 37.7 22.8 18.4 13.0 | Угол отрыва 180(, материал - брезентовая ткань, скорость отрыва 50 мм/минуту, открытое время 15 минут, температура 24(С, выдержка перед испытаниями 7 дней при 24(С |

|  | Стойкость к действию пластификаторов | Н / см |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 7 дней при 24(С 7 дней при 71(С | 10.4 6.0 | Угол отрыва 180(, материал - виниловая ткань, скорость отрыва 50 мм/минуту, открытое время 15 минут, температура 24(С |

Дата: Август 1996

80 Аэрозольный адгезив

| Условия хранения | Хранить в сухом месте и прохладном месте. Температура хранения не должна превышать 49°C. | Оптимальная температура хранения и нанесения от 16 до 27°C. |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Порядок применения | Убедитесь, что соединяемые поверхности сухие и чистые, не содержат пыли и маслянистых загрязнений. Поверните распылитель к метке, нанесенной на горлышко баллона, чтобы выбрать правильное направление струи. Тщательно встряхните баллон в течение 5-10 секунд. | При нанесении держите баллон на расстоянии 12-18 см от поверхности, полностью отжимая распылитель во избежание образования капель. Наносите адгезив на обе соединяемые поверхности. Соединение поверхностей производите не ранее, чем через 4 минуты после нанесения. | Чтобы распылитель не засорялся, после окончания работы переверните баллон и еще раз распылите струю до начала выхода пропеллента и протрите распылитель. |
| --- | --- | --- | --- |

| Применения | Аэрозольный клей 80 предназначен для склеивания материалов на основе каучука и резины, гибкого ПВХ, дерева, декоративных ламинатов, металлов, пластиков, пеноматериалов. | Не рекомендуется для склеивания полиэтилена и полипропилена. Для этих целей используется аэрозольный клей 76 или 90. |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Информация по безопасности | Внимание! Легковоспламеняющееся вещество. Пары могут воспламеняться со взрывом. Хранить вдали от источников тепла. Хранить вдали от источников воспламенения, включая полетные огни и искры. Не курить. Не вдыхать пары или аэрозоль. Использовать только в хорошо вентилируемых местах. Не распылять в глаза. Избегать продолжительного или многократного контакта с кожей. | Внимание! Контейнер под давлением. Не подвергать воздействию прямого солнечного света и температур выше 50оС. Не прокалывать и не сжигать контейнеры даже после использования. Не распылять вблизи открытого пламени или на раскаленные материалы. | Первая помощь: При попадании в глаза: При попадании в глаза немедленно промыть сильной струей воды и обратиться к врачу. При попадании на кожу: В случае попадания на кожу промыть водой с мылом. |
| --- | --- | --- | --- |

| 3M Россия Отдел индустриальных клейких лент Москва, 111024 Шоссе Энтузиастов 14 Tel: (095) 784 7474 Fax: (095) 784 7475 |  |
| --- | --- |