Ламинирующий адгезив 8132LE

Техническая информация

Дополнено	:   Июль 2000

Замещает	:	  Август 1997

| Физические свойства (не является спецификацией) | # Защитный слой 1 | 100 мкм 94 г/м2 58# бумага с покрытием |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Адгезив | 51 мкм 300 акриловый высокого исполнения для низкоэнергетических поверхностей |  |
|  | # Защитный слой 2 | 163 мкм 140 г/м2 86# бумага с покрытием |  |
|  | # Срок хранения | 24 месяца с даты производства при хранении в оригинальной упаковке при 21С и 50% относительной влажности, в дали от прямых солнечных лучей |  |

| Особенности | - Адгезив позоляет получить высокую прочность соединения даже для низкоэнергетических поверхностей - Гладкий адгезив, позволяющий получать высококачественный внешний вид при работе с тонкими материалами - Превосходная адгезия к пластикам и низкоэнергетическим поверхностям, таким как полипропилен и порошковое покрытие в сочетании со стойкостью к высоким температурам - Два лайнера для удобства высечки под конечные изделия |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| # Применения | - Пластиковые таблички при фиксации на низкоэнергетических пластиках - Приклейка мембранной клавиатуры к основанию, покрытой порошковой краской или сделанной из низкоэнергетических пластиков - Приклейка различных вспененных материалов к металлическим и пластиковым поверхностям - Фиксация идентификационных табличек на замасленные поверхности - Приклейка чего-либо, где требуется частичное удаление адгезива |  |  |

| Адгезионные свойства | ### ASTM D3330 90 отслаивание. Материал усилен алюминием 51 мкм толщиной |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 15 минут выдержки, Н/10мм | 72 часа выдержки, Н/10мм |
|  | Нержавеющая сталь | 7,8 | 8,2 |
|  | АБС | 7,7 | 8,6 |
|  | Полипропилен | 7,5 | 8,1 |

| Характеристики (не является спецификацией) | Нарастание адгезии | Прочность акрилового адгезива Scotch #300 есть возрастающая функция от времени и температуры. Адгезив характеризуется высокой начаьной адгезией. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Химическая стойкость | Отличная . При правильном нанесении на непроницаемые материалы адгезив противостоит воздействию через торцы мягких кислот и щелочей, масел, бензина, керосина, реактивного топлива, и многих других стандартных алифатических и ароматических растворителей.. |  |
|  | ### Стойкость к влаге | Не наблюдается отрицательных эффектов на соединении при погружении |  |
|  | ### Стойкость к влажности | Никаких значительных изменений после 7 дней при 32°С и 90% отн. влажности |  |
|  | ### Нарастание прочности | Прочность акрилового адгезива Scotch #200 есть возрастающая функция от времени и температуры |  |
|  | ### Стойкость к УФ | Не рекомендуется прямое воздействие солнечных лучей на клей. |  |
|  | ### Стойкость к температурных циклам | Лента выдержала 4 цикла 4 часа при 70С 4 часа при -29С 16 часов при 22С |  |
|  | ### Температурная стойкость | 148С (минуты, часы) 93С (дни, недели) |  |
|  | ### Стойкость к низким температурам | - 40С |  |
| Обработка | Адгезив очень агрессивный и его может быть сложно обрабатывать. Охлаждение до температур +2С до +10С улучшит обработку. |  |  |
| ### Техника нанесения | - Прочность соединения зависит от величины площади контакта между адгезивом и поверхностью. Жесткий прижим увеличивает площадь контакта и таким образом улучшает прочность соединения. - Для получения качественного соединения соединяемые поверхности должны быть чистыми сухими и однородными Типичный растворитель для очистки поверхности – смесь изопропилового спирта с водой или гепртан.следуйте мерам предосторожности при работе с растворителями. - Идеальная температура нанесения 21°C - 38°C. - Нанесение ленты при температуре ниже +10°C не рекомендуется, так как адгезив становится слишком жестким для качественного нанесения. Однако будучи нанесенным в нормальных условиях лента имеет хорошую стойкость к низким температурам. |  |  |

Представленные значения получены стандартными методами и не являются техническими условиями. Наши рекомендации по применению изделий основаны на результатах испытаний, которые мы считаем достоверными, однако покупателю следует провести собственные испытания с целью установить соответствие изделий предполагаемому им применению.

В этой связи компания 3М не несет какой-либо ответственности за прямой или косвенный ущерб или урон, ставший результатом следования этим рекомендациям.

| 3M Россия Отдел индустриальных клейких лент 121614 Москва, Россия ул. Крылатская, д. 17, стр. 3 Бизнес-парк “Крылатские Холмы” Tel: (495) 784 7474 Fax: (495) 784 7475 www.3Mrussia.ru |  |
| --- | --- |