Техническая информация Январь, 2004

| Описание продукта | Лента для переноски Scotch® 8347 это высококачественная лента с основой из полипропилена ScotchProTM и агрессивным каучуковым адгезивом особенно подходит для создания ручек для аккуратной переноски ручек весом до 9 кг. |
| --- | --- |

| Конструкция (не для спецификации) | Тип адгезива | Cамоклеющийся каучуковый адгезив Hot Melt без растворителей |
| --- | --- | --- |
|  | Основа | Моноориентированная полипропиленовая пленка ScotchProTM |
|  | Толщина основа общая | 50 мкм 73 мкм |
|  | Цвет ленты | Прозрачный |
|  | Условия хранения | Следите за оборачиваемостью ваших запасов. Храните в сухом, чистом месте. Рекомендуется хранить при температуре от 18оС до 21оС и 40-50%отн. влажности. Использовать до истечения 18 месяцев с момента производства |

| Характеристики | Замечание: Следующие ниже техническая информация и данные могут быть приняты во внимание как типичные, но не являются спецификацией |
| --- | --- |
|  | Адгезия к полиэтилену | 24,5 Н/100мм |  |
|  | Прочность на разрыв AFERA 4004 | 1900 Н/100мм |  |
|  | Удлинение при разрыве AFERA 4005 | 40% |  |

| Особенности | - Превосходная адгезия к большинству упаковочных плёнок, что помогает достичь отличной адгезии ручки к упаковке - Не требуется время выдержки после нанесения - Может быть нанесена на тару автоматически - Длина каждой ручки может быть отрегулирована под каждую упаковку отдельно - Подходит для автоматического нанесения на упаковки весом до 9 кг |
| --- | --- |

| Доступные размеры |  |
| --- | --- |
|  | Стандартная ширина | 25 мм |  |
|  | Стандартная длина | 5000 м - катушка |  |
|  | Диаметр втулки | 152 мм |  |

| Нанесение | Рекомендованные поверхности - Картон запечатанный и незапечатанный - Полиэтилен и полипропилен (пленки) - Полиэфир - ПВХ пленка Поверхности, которые должны быть проверены на совместимость - Покрытые воском/силиконизированные - Влажные (во влажных условиях) - Холодные поверхности (<10С) - Некоторые ламинированные картоны - Неровные поверхности, шершавые, на которых значительно уменьшается площадь контакта ленты с поверхностью Инструкция по нанесению - Выберите подходящий размер ручки - Отделите ручку и нанесите один конец на упаковку, прижмите рукой - Приложите другой конец ручки к противоположному краю упаковки, прижмите рукой - Используйте только одну ручку на одну упаковку - При нанесении на картонный короб, который не запечатан снизу нанесите ленту на низ и бок короба - Не наносите ленту на верхнюю сторону упаковки, адгезив должен быть нанесен на вертикальную поверхность. |
| --- | --- |

Представленные значения получены стандартными методами и не являются техническими условиями. Наши рекомендации по применению изделий основаны на результатах испытаний, которые мы считаем достоверными, однако покупателю следует провести собственные испытания с целью установить соответствие изделий предполагаемому им применению.

В этой связи компания 3М не несет какой-либо ответственности за прямой или косвенный ущерб или урон, ставший результатом следования этим рекомендациям.

| 3M Россия Отдел индустриальных клейких лент 121614 Москва, Россия ул. Крылатская, д. 17, стр. 3 Бизнес-парк “Крылатские Холмы” Tel: (495) 784 7474 Fax: (495) 784 7475 www.3Mrussia.ru |  |
| --- | --- |