Полиэфирная лента

8421 • 8422

Техническая информация

| Описание продукта | 3М Полиэфирные ленты 8421 и 8422 предназначены для сращивания большинства плёнок в фото индустрии. Ленты выдерживают воздействия типичных химикатов во время прохождения технологичесих циклов. |
| --- | --- |

| Конструкция продукта | Тип адгезива | Каучуковый пигментированный |
| --- | --- | --- |
|  | Основа | Прозрачный полиэфир |
|  | Цвет | 3М 8421 – кремовый белый 3М 8422 – черный |
|  | Стандартная длина рулона | 66 м. |

| Характеристики ( не являются спецификацией ) | Адгезия к стали | 5.4 Н/10мм | ASTM D-3330 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Прочность на разрыв | 74.4 Н/10мм | ASTM D-3759 |
|  | Относительное удлинение до разрыва | 140 % | ASTM D-3759 |
|  | Толщина основы | 30 мкм | ASTM D-3652 |
|  | Общая толщина (без лайнера) | 60 мкм | ASTM D-3652 |
|  | Температура эксплуатации: | Подходит для использования в химических ванных при температурах до +66°С |

| Особенности | - Остается гибкой при температурах до -55°С и не меняет геометрию до +149°С - Превосходная стойкость к растворителям и химикатам, особенно к тем, которые используются в фотографических процессах - Горячие щелочи могут служить причиной ослабления основы после длительного погружения - 3М 8422 черная лента непрозрачна для света и может работать в системах с автоматическими сенсорами |
| --- | --- |

| Идеи применения | - Предварительное сращивание большинства фотографических пленок при обработке (все разнообразие различных химических ванн, которые могут встретиться при тестировании и использовании) - Общие процессы сращивания - Упаковка, маркировка, защита и герметизация в случаях где требуется адгезив с высокой начальной адгезией, стойкий к различным химикатам |
| --- | --- |

| Хранение | Хранить при нормальных условиях при температуре от 16° до 27°С и относительной влажности 40-50 % в заводской упаковке. |
| --- | --- |
| Срок хранения | Для сохранения лучших качеств, используйте продукт до истечения 18 месяцев с момента производства |

Представленные значения получены стандартными методами и не являются техническими условиями. Наши рекомендации по применению изделий основаны на результатах испытаний, которые мы считаем достоверными, однако покупателю следует провести собственные испытания с целью установить соответствие изделий предполагаемому им применению.

В этой связи компания 3М не несет какой-либо ответственности за прямой или косвенный ущерб или урон, ставший результатом следования этим рекомендациям.

| 3M Россия Отдел индустриальных клейких лент 121614 Москва, Россия ул. Крылатская, д. 17, стр. 3 Бизнес-парк “Крылатские Холмы” Tel: (495) 784 7474 Fax: (495) 784 7475 www.3Mrussia.ru |  |
| --- | --- |