Scotch®

Армированная лента с перекрестным расположением стекловолокна

8959

Техническая информация Март 2003

| Описание продукта | Scotch® армированная лента 8959 – специальная упаковочная лента, усиленная нитями стекловолокна, расположенными в прямом и поперечном направлении, с полипропиленовой основой. Полипропиленовая основа обеспечивает хорошую устойчивость к истиранию, износу, влажности. Специальная формула адгезива обеспечивает хорошую адгезию к разнообразным материалам, включая металлы, пластики, картон. |
| --- | --- |

| Конструкция продукта | Тип адгезива | Синтетический каучуковый |
| --- | --- | --- |
|  | Основа | ScotchPro™ полипропилен |
|  | Усиливающий материал | перекрестное стекловолокно |
|  | Цвет ленты | Прозрачный. |

| Характеристики | Замечание: Следующие ниже техническая информация и данные могут быть приняты во внимание как типичные, но не являются спецификацией |
| --- | --- |
|  | Адгезия к нержавеющей стали | 10.9 Н/10мм | ASTM D-3330 |
|  | Прочность на разрыв | 260 Н/10 мм | ASTM D-3759 |
|  | Удлинение при разрыве | 6% | ASTM D-3759 |
|  | Общая толщина | 0.14 мм | ASTM D-3652 |

| Особенности | высокая прочность на разрыв в поперечном направлении печать и иллюстрации видны через ленту превосходная адгезия на сдвиг и моментальная адгезия превосходная устойчивость к старению защита армирования и адгезива обеспечивают долгую службу упаковки предпочтительнее бумажной основы, когда предполагается использование во внешней среде и влажности | устойчивость к расщеплению как в продольном, так и в поперечном направлении, что увеличивает достоинства ленты высокая прочность в широком спектре условий применения при минимальном количестве ленты приклеивается при незначительном прижиме, не нуждается в воде для активации коробки остаются закрытыми длительный период |
| --- | --- | --- |

| Доступные размеры | Типичные ширины | 19 мм, 25 мм, 50 мм, 75 мм |
| --- | --- | --- |
|  | Диаметр втулки | 76.2 мм |
|  | Длина | 50 м |

| Техника нанесения | Для нанесения доступно оборудование, включая портативные ручные диспенсеры и стационарные диспенсеры, отрезающие ленту определенной длины. Наносить Scotch® армированную ленту 8959 наиболее просто при комнатной температуре. При низких температурах (0(С) адгезив становится жестким. При правильном нанесении Scotch® лента 8959 сохраняет свои свойства в температурном интервале, обычно встречающемся при хранении и транспортировке упакованной продукции. |
| --- | --- |

| Условия хранения | Использовать после использования первоначальных запасов. Хранить в чистом сухом месте. При температуре 4-26°C и относительной влажности 40-50 %. Следите за оборачиваемостью вашего склада. |
| --- | --- |

Представленные значения получены стандартными методами и не являются техническими условиями. Наши рекомендации по применению изделий основаны на результатах испытаний, которые мы считаем достоверными, однако покупателю следует провести собственные испытания с целью установить соответствие изделий предполагаемому им применению.

В этой связи компания 3М не несет какой-либо ответственности за прямой или косвенный ущерб или урон, ставший результатом следования этим рекомендациям.

| 3M Россия Отдел индустриальных клейких лент 121614 Москва, Россия ул. Крылатская, д. 17, стр. 3 Бизнес-парк “Крылатские Холмы” Tel: (495) 784 7474 Fax: (495) 784 7475 www.3Mrussia.ru |  |
| --- | --- |