|  |  |
| --- | --- |
| 3MTM Односторонние полиэфирные ленты 8995 ● 8996 |
| Техническая информация |
|  | Февраль 2011 Обновление: Новый |
| Описание | 3M™ Односторонние полиэфирные ленты общего назначения с силиконовым адгезивом 8995 и 8996 созданы для высокотемпературных применений. Они могут быть использованы для маскирования, а также для сращивания силиконовых и несиликоновых бумаг и пленок. |
| Основная особенность | 3M™ Односторонние полиэфирные ленты с силиконовым адгезивом 8995 и 8996 в основном используются для маскирования в процессах порошковой окраски и сращивания. |
| Физические свойства | Адгезив Силиконовый Основа Полиэфир Цвет Голубой Защитный лайнер Нет Толщина 8995 0,060 мм 8996 0,085 мм |
| Характеристики | Усилие при отслаивании 8995 3,0 Н/см 8996 3,5 Н/см Прочность при разрыве 8995 40 Н/см 8996 70 Н/см Удлинение 8995 90% 8996 85% Температурная стойкость До +180°C – +200°C |

| Хранение | Хранить в чистом сухом месте. При рекомендованной температуре 21 °C и 50% относительной влажности. |
| --- | --- |
| Срок годности | 3M Односторонние полиэфирные ленты 8995 и 8996 имеет срок годности 12 месяцев с момента поставки 3М при хранении в оригинальной упаковке при +21°C и 50 % относительной влажности |

| 3M Россия Отдел индустриальных клейких лент 121614 Москва, Россия ул. Крылатская, д. 17, стр. 3 Бизнес-парк “Крылатские Холмы” Tel: (495) 784 7474 Fax: (495) 784 7475 www.3Mrussia.ru |  |
| --- | --- |