Клеепереносящая лента Scotch( 9485 / 926

Техническая информация

Изменения 	:   Февраль1996

Выпуск	:	  Ноябрь 1993

| Описание продукта | Клеепереносящая лента с высокой адгезией к большинству поверхностей, в том числе низко-энергетическим, | особо высокой прочностью на сдвиг и стойкостью к температуре и УФ-излучению. | 926 - версия ленты 9485 для применения с аппликатором типа 3M ATG |
| --- | --- | --- | --- |

| Физические свойства (не являются спецификацией) | Тип адгезива | Жесткий Акриловый | 3M номер : #350 (жесткость А-25) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Основа | - |  |
|  | Толщина (ASTM D-3652) |  |  |
|  | Лента Защитный слой Общая | 130 мкм 100 мкм 230 мкм |  |
|  | Защитный слой | Влагостойкая бумага |  |
|  | Цвет ленты | Прозрачный |  |
|  | Срок хранения | 12 месяцев с момента производства при хранении в заводской упаковке при 21°C & 50 % относительной влажности воздуха |

| Характеристики (не являются спецификацией) | Прочность на сдвиг | Высокая | См. ниже |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Температура эксплуатации: максимальная Краткая (Часы/минуты) Длительная (Дни/недели) минимальная | 230°C 150°C -30°C |  |
|  | Адгезия к стали, (ASTM D-3330) | 16.3 H / см | См. ниже |
|  | Стойкость к действию растворителей | Высокая |  |
|  | Стойкость к действию УФ-излучения | Высокая |  |

| ПРОЧНОСТЬ НА ОТРЫВ (ASTM D-3330) | МАТЕРИАЛ | 15 мин выдержка Н/10 мм | 72 часов выдержка Н/10 мм |
| --- | --- | --- | --- |
| (угол 180(, температура 20( ) | Нержавеющая сталь Алюминий Окрашенный металл Стекло Поликарбонат Акриловые полимеры Епоксидное покрытие АБС пластик Жесткий ПВХ Полипропилен Полиэтилен низкого давления Полиэтилен высокого давления | 11.4 4.9 7.6 13.1 12.5 10.9 9.3 7.6 5.5 5.5 3.8 3.3 | 16.4 10.4 15.8 15.8 14.7 13.6 13.1 9.3 9.8 6.5 4.4 3.8 |

| Прочность на сдвиг (ASTM D-3654) | Температура (C | Нагрузка грамм | Время выдержкиe |
| --- | --- | --- | --- |
| (Площадь контакта 3.2 см, материал алюминий / нержавеющая сталь, выдержка 72 часаl) | 20 70 90 120 150 175 230 | 1000 400 400 300 300 300 200 | В ТЕЧЕНИИ 10,000 МИНУТ РАЗРУШЕНИЯ АДГЕЗИОННОЙ СВЯЗИ НЕ НАБЛЮДАЕТСЯ |

| Порядок применения | 1. Прочность адгезионной связи зависит от степени контакта клейкой ленты с поверхностью. Для создания достаточного контакта необходимо сильно прижать ленту к поверхности. 2. Соединяемые поверхности должны быть чистыми, сухими и прочными. | Для очистки поверхности рекомендуется использовать изопропиловый спирт. 3. Оптимальная температура нанесения ленты 20°C - 38°C. | Не рекомендуется нанесение ленты при температуре ниже 10°C по причине низкой начальной адгезии вследствие увеличения вязкости адгезива. Однако, если лента нанесена при нормальных условиях адгезионные свойства ленты сохраняются в широком температурном интервале. |
| --- | --- | --- | --- |

| Применение | Применяется в случаях когда необходима высокая требуется устойчивость адгезионной связи к высокой температуре и УФ-излучению. | Монтаж декоративных деталей и раскладок. Склеивание рулонных материалов, подвергающихся большим нагрузкам: плотной бумаги, фольги, жести и пр. |  |
| --- | --- | --- | --- |