9527 Двустороняя лента

Техническая информация

Изменения 	: Октябрь 1994

Выпуск

Описание продукта

|  | 9527 – двусторонняя клейкая лента с каучуковым адгезивом средней жесткости. Она сочетает в себе высокую начальную адгезию и хорошую прочность соединения с самыми разными материалами. |
| --- | --- |

Физические свойства

(не являются спецификацией)

Тип адгезива

|  | Каучуковый средней жесткости | 3M номер : |
| --- | --- | --- |

Основа

|  | Бумага |
| --- | --- |
| Толщина (ASTM D-3652) |

Лента

Защитный слой

Общая

0.130 мм

0.130 мм

0.260 мм

Защитный слой

|  | Коричневая бумага |
| --- | --- |
| Срок хранения | 12 месяцев с момента производства при хранении в заводской упаковке при 21°C & 50 % относительной влажности воздуха |

Характеристики

(не являются спецификацией)

Адгезия к стали

ASTM D-3330

6.0 Н/10 мм

Температура эксплуатации:

максимальная

Краткая (Часы/минуты)

Длительная (Дни/недели)

70 °C

50°C

Стойкость к действию растворителей

Средняя

|  | Стойкость к действию УФ излучения |
| --- | --- |

Не рекомендуется длительное нахождение под прямыми солнечными лучами или другими источниами УФ света.

Дата:                 Ноябрь 1993

9527 Двустороняя лента.

|  | Порядок применения |
| --- | --- |

1. Прочность адгезионной связи зависит от степени контакта клейкой ленты с поверхностью. Для создания достаточного контакта необходимо сильно прижать ленту к поверхности.

2. Для получения оптимальной адгезии соединяемые поверхности

должны быть чистыми, сухими и прочными. Для очистки поверхности рекомендуется использовать изопропиловый спирт. Соблюдайте правила личной безопасности при работе с растворителями.

| 3. Оптимальная температура нанесения ленты 20°C - 38°C. | Не рекомендуется нанесение ленты при температуре ниже 10°C по причине низкой начальной адгезии вследствие увеличения вязкости адгезива. Однако, если лента нанесена при нормальных условиях адгезионные свойства ленты сохраняются в широком температурном интервале. |
| --- | --- |

Применение

9527 подходит для соединения самых разных материалов, таких как резина, металл, дерево, стекло, окраш. поверхности, разнообразные пластики.

Типичные варианты применения:

Сращивание рулонов бумаги, плёнки, тканей и т.п..

| Монтаж каучуковых или фотополимерных печатных клише. т.п. | Крепление уплотнителей из резины и пеноматериалов. |
| --- | --- |