Scotch-Weld™

Прозрачный эпоксидный адгезив DP-110

Техническая информация Март 1996

| Описание продукта | Прозрачный эпоксидный адгезив DP110 – двухкомпонентный эпоксидный адгезив отверждаемый при комнатной температуре, поставляется в картриджах 3М Duo-Pak для использования с аппликаторами 3M EPX. DP110 обладает следующими свойствами: Быстрое отверждение с достижением транспортной прочности через 20 минут при комнатной температуре Жесткий эпоксидный адгезив с хорошей прочностью на расслаивание Соотношение 1:1 с возможностью заполнения зазоров Высокая адгезия к металлам |
| --- | --- |

| Физические свойства (не для спецификации) |  | ОСНОВА | ОТВЕРДИТЕЛЬ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Основные компоненты | Модифицированные эпоксиды | Модифицированные меркаптаны |
|  | Удельная плотность | 1.12 | 1.11 |
|  | Вязкость (сПз при 27(С) | 65000 | 65000 |
|  | Цвет | Прозрачный | Прозрачный |
|  | Время жизни | 9-15 минут при 24(С |
|  | Время достижения транспортной прочности | 20 минут при 23(С |
|  | Время достижения максимальной прочности | 2 дня |
|  | Срок хранения | 15 месяцев со дня поставки 3М при условии хранения в оригинальной упаковке при 21(С и относительной влажности 50%. |

| Характеристики (не для спецификации) | Прочность на отслаивание (Т- отслаивание, обработанная абразивом сталь, 24(С) | 8.8 Н/см |
| --- | --- | --- |
|  | Прочность на сдвиг (измерена после отверждения в течение 5 дней при комнатной температуре; поверхности очищены растворителем, обработаны абразивным материалом, снова очищены растворителем) |
|  |  | МПа |
|  | Гальванизированная сталь | 17.9 |
|  | Холоднокатанная сталь | 17.2 |
|  | Протравленный алюминий | 24.1 |
|  | Медь | 12.1 |
|  | Нержавеющая сталь | 16.9 |
|  | Латунь | 16.9 |
|  | Акриловый полимер | 3.3 |
|  | ПВХ | 2.7 |
|  | Поликарбонат | 4.6 |
|  | Неопрен/сталь | 0.35 |
|  | Стирол-бутадиеновая резина/сталь | 0.55 |
|  | АБС | 4.7 |
|  | Пластик, армированный стекловолокном | 9.7* |
|  | *разрушение материала |

| Физические свойства (не для спецификации), продолжение | Долговечность | Процент от максимальной прочности соединения поле выдержки при 23(С и относительной влажности 90%. |
| --- | --- | --- |
|  | Все материалы очищены растворителем, обработаны абразивным материалом, снова очищены растворителем. |
|  | Алюминий | 100 | Алюминий с праймером ЕС1945 | 100 |
|  | АБС | 100 | Армированный пластик | 60 |
|  | Диэлектрическая прочность | 3.6х104В/мм |
|  | Объемное сопротивление | 3.9х1012 Ом/см |
|  | Теплопроводность, Ватт/м(С | 0.189 |
|  | Коэффициент термического расширения, см/см/(С от –50 до 30(С от 50 до 110(С | 73х10-6 165х10-6 |
| Условия хранения | Храните продукт при температуре от 16 до 27(С. Более высокие температуры сокращают срок годности продукта. Используйте первыми образцы полученные первыми. |

| Информация по применению | Для использования просто вставьте картридж в ЕРХ аппликатор и установите толкатель в цилиндры легким давлением рычага. Снимите крышку аппликатора и выдавите немного адгезива, чтобы убедиться, что содержимое обеих частей картриджа свободно выходит наружу. Для автоматического перемешивания присоедините перемешивающую насадку ЕРХ (не менее 20 элементов) и наносите адгезив. После использования или оставьте насадку для хранения, или удалите насадку, протрите картридж и закройте его крышкой. Чтобы продолжить использовать картридж, удалите насадку с отвержденным адгезивом или крышку и присоедините новую насадку. |
| --- | --- |

| Подготовка поверхности | Для получения прочного соединения все поверхности должны быть чистыми сухими, без краски, оксидных плёнок, масел, пыли, релизов и т.п. Степень подготовки зависит от желаемой прочности и стойкости к воздействию окружающей среды. Для большинства пластиков протирка очистителем поверхности 3M VHB surface cleaner с последующей абразивной обработкой и протиркой очистителем поверхности дает хорошие результаты (но не в случае ацеталя, полиэтилена, полипропилена и других материалов с низкой поверхностной энергией). Это также применимо к поверхностям, окрашенным порошковой краской. Такая обработка поверхности обычно дает хорошую адгезию к металлам. Если металлическое изделие предполагается эксплуатировать в условиях повышенной влажности, рекомендуется дополнительная обработка поверхности праймером 3M Scotch- Weld 3901. |
| --- | --- |

| Информация по безопасности | Внимание! Вызывает раздражение глаз и кожи. Избегать попадания на кожу и в глаза. При работе использовать средства защиты глаз и перчатки. Избегать продолжительного вдыхания паров. Избегать вдыхания пыли при механической очистке твердого адгезива. | Первая помощь: При попадании в глаза: немедленно промыть большим количеством воды в течении 15 минут сохраняя глаза открытыми. Вызвать врача. | При попадании на кожу: Промыть большим количеством теплой воды с мылом. |
| --- | --- | --- | --- |

3M, EPX, Duo-Pak, Scotch-Grip, Scotch-Weld  - торговые марки 3M Company.

Представленные значения получены стандартными методами и не являются техническими условиями. Наши рекомендации по применению изделий основаны на результатах испытаний, которые мы считаем достоверными, однако покупателю  следует провести собственные испытания  с целью установить соответствие изделия предполагаемому применению.

| 3M Россия Отдел индустриальных клейких лент Москва,125445 Ул. Смольная 24/Д Tel: (095) 784 7474 Fax: (095) 784 7475 |  |
| --- | --- |