Scotch-Weld™

EPXTM Конструкционный адгезив на основе эпоксидной смолы DP-460

Техническая информация Март 1996

| Описание продукта | 3M™ Scotch-Weld™ конструкционный адгезив на основе эпоксидной смолы DP-460 – двухкомпонентный конструкционный адгезив на основе эпоксидной смолы, отверждаемый при комнатной температуре. |
| --- | --- |

| Характерные особенности | Простота перемешивания и контролируемый поток Устойчивость к внешним воздействиям | Высокая прочность на отслаивание Высокая прочность на сдвиг Возможность заполнения зазоров |
| --- | --- | --- |

| Физические свойства | Примечание: Нижеследующая техническая информация должна рассматриваться как репрезентативная и не должна использоваться в целях спецификации |
| --- | --- |
|  |  | Основа | Отвердитель |
|  |  | Модифицированная эпоксидная смола | Модифицированные амины |
|  | Вязкость (23(С) | 80000сПз | 10000сПз |
|  | Удельная плотность | 1.12 | 1.08 |
|  | Цвет | Белый | Янтарный |
|  | Время жизни | 60 минут при 23(С |
|  | Время достижения транспортной прочности | 240-360 минут при 23(С |
|  | Время достижения максимальной прочности | 5 дней |
|  | Срок хранения | 12 месяцев со дня поставки 3М при хранении в оригинальной упаковке при 21(С и 50% влажности. Повышенная температура сокращает срок хранения. |

| Типичные характеристики | Примечание: Нижеследующая техническая информация должна рассматриваться как репрезентативная и не должна использоваться в целях спецификации |
| --- | --- |
|  | Термический коэффициент расширения (х 10-6 /(С) | 59 (-50-30(С) 159 (50-110(С) |
|  | Теплопроводность, Ватт/м(С | 0.180 |
|  | Диэлектрическая прочность | 28 кВ/мм |
|  | Объемное сопротивление | 2.4х1014 Ом-см |
|  | Прочность на сдвиг, (отверждение при 24(С в течение 7 дней) |  | МПа |
|  |  | Алюминий (протравленный) | 31.0 |
|  |  | Сталь с гальваническим покрытием | 13.8 |
|  |  | Холоднокатанная сталь | 19.3 |
|  |  | Медь | 27.6 |
|  |  | Нержавеющая сталь | 27.6 |
|  |  | Латунь | 27.6 |
|  |  | Поликарбонат | 3.4 |
|  |  | АБС | 4.0 |
|  |  | ПВХ | 2.4 |
|  |  | Полиакрил | 2.3 |

| Типичные характеристики (продолжение) | Примечание: Нижеследующая техническая информация должна рассматриваться как репрезентативная и не должна использоваться в целях спецификации |
| --- | --- |
|  | Устойчивость к внешним воздействиям Прочность на сдвиг, измерена при 23(С, МПа |
|  |  |  | алюминий (травленный) | Сталь с гальваническим покрытием |
|  | 23(С/50%Влажность | 30 дней | 35.8 | 15.2 |
|  | Дистиллированная вода | Погружение 30 дней | 35.2 | 15.9 |
|  | Водяной пар | 30 дней при 49(С, 100%влажность | 34.5 | 13.1 |
|  |  | 14 дней при 93(С, 100%влажность | 21.4 | 10.3 |
|  | Антифриз/вода (1:1) | 82(С, погружение 30 дней | 34.5 | 13.8 |
|  | Изопропиловый спирт | 23(С, погружение 30 дней | 39.3 | 13.8 |
|  | Метилэтилкетон | 23(С, погружение 30 дней | 29.0 | 13.8 |
|  | 5% соляной аэрозоль | 65(С, 30 дней | 35.2 | 13.1 |
|  | Прочность на отслаивание | На обработанной абразивом стали при 24(С 43.9 Н/см | На протравленном алюминии при 23(С 106 Н/см |

| Информация по применению | Для использования просто вставьте картридж в ЕРХ аппликатор и установите толкатель в цилиндры легким давлением рычага. Снимите крышку аппликатора и выдавите немного адгезива, чтобы убедиться, что содержимое обеих частей картриджа свободно выходит наружу. Для автоматического перемешивания присоедините перемешивающую насадку ЕРХ (не менее 20 элементов) и наносите адгезив. После использования или оставьте насадку для хранения, или удалите насадку, протрите картридж и закройте его крышкой. Чтобы продолжить использовать картридж, удалите насадку с отвержденным адгезивом или крышку и присоедините новую насадку. |
| --- | --- |

| Подготовка поверхности | Для получения прочного соединения все поверхности должны быть чистыми сухими, без краски, оксидных плёнок, масел, пыли, релизов и т.п. Степень подготовки зависит от желаемой прочности и стойкости к воздействию окружающей среды. Для большинства пластиков протирка очистителем поверхности 3M VHB surface cleaner с последующей абразивной обработкой и протиркой очистителем поверхности дает хорошие результаты (но не в случае ацеталя, полиэтилена, полипропилена и других материалов с низкой поверхностной энергией). Это также применимо к поверхностям, окрашенным порошковой краской. Такая обработка поверхности обычно дает хорошую адгезию к металлам. Если металлическое изделие предполагается эксплуатировать в условиях повышенной влажности, рекомендуется дополнительная обработка поверхности праймером 3M Scotch- Weld 3901. |
| --- | --- |

| Информация по безопасности | Внимание! Вызывает раздражение глаз и кожи. Избегать попадания на кожу и в глаза. При работе использовать средства защиты глаз и перчатки. | Избегать продолжительного вдыхания паров. Избегать вдыхания пыли при механической очистке твердого адгезива. | При попадании в глаза: немедленно промыть большим количеством воды в течение 15 минут сохраняя глаза открытыми. Вызвать врача. При попадании на кожу: Промыть большим количеством теплой воды с мылом. |
| --- | --- | --- | --- |

3M, EPX, Duo-Pak, and Scotch-Weld  - торговые марки 3M Company.

Представленные значения получены стандартными методами и не являются техническими условиями. Наши рекомендации по применению изделий основаны на результатах испытаний, которые мы считаем достоверными, однако покупателю  следует провести собственные испытания  с целью установить соответствие изделия предполагаемому применению.

| 3M Россия Отдел индустриальных клейких лент Москва,125445 Ул. Смольная 24/Д Tel: (095) 784 7474 Fax: (095) 784 7475 |  |
| --- | --- |