Праймер для стекла VHB(

Техническая информация

Изменения :  Август 1996

Выпуск:	  Ноябрь 1993

| Описание продукта | Праймер для стекла VHB( применяется для защиты гидрофильной поверхности стекла от проникновения следов воды и предотвращения ослабления клеевого соединения двусторонних клейких лент со стеклом. | Примеры монтажа с помощью двусторонней клейкой ленты, требующие применение праймера: Присоединение переплетов и декоративных раскладок к оконным стеклам. Крепление букв на стекляную поверхность фасадов зданий. | Вклейка смотровых окошек приборов. Сборка стекляных перегородок ванных комнат, кухонь и пр. |
| --- | --- | --- | --- |

| Рекомендации по применению | Поверхность стекла должна быть чистой и сухой. Любые загрязнения в том числе отпечатки пальцев могут оказать влияние на адгезию. | Для очистки поверхности рекомендуется использовать изопропиловый спирт. | Температура нанесения праймера должна быть не ниже 15°С. |
| --- | --- | --- | --- |

| Нанесение праймера | 1. Смочите чистую салфетку или кисть праймером. 2. Участок стекла, на который будет наноситься лента, протрите в одном направлении салфеткой или кистью, смоченной в праймере. | 3. Для наилучшего результата слой праймера должен быть очень тонким, что может быть достигнуто следующими способами: Наносите праймер очечь бытро так, чтобы он высыхал по мере нанесения или Протрите слой праймера сухой салфеткой сразу после нанесения | После нанесения праймера стекло не должно терять прозрачности. Помутнение стекла свидетельствует о излишнем количестве нанесенного праймера, которое следует удалить до высыхания чистой сухой салфеткой. Если излишек праймера не удалось убрать сразу, то следует удалить праймер полностью путем протирки изопропиловым спиртом и повторить процедуру нанесения праймера сначала. |
| --- | --- | --- | --- |

| Замечание | Ленту следует наносить непосредственно после высыхания праймера (примерно 5 минут). | Праймер должетт быть использован в течение 12 месяцев с момента приготовления (см. дату на этикетке) |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 3M Россия Отдел индустриальных клейких лент Москва, 111024 Шоссе Энтузиастов 14 Tel: (095) 784 7474 Fax: (095) 784 7475 |  |
| --- | --- |