8087CW

Лента для склеивания мембран

| Техническая информация | Июнь 2011 |
| --- | --- |
| Описание продукта | Лента для склеивания мембран 3M™ 8087 разработана для соединения и герметизации нетканых материалов, используемых в строительстве в качестве ветрозащиты и пароизоляции. Ее также можно использовать для соединения полиэтиленовой пароизоляции и для ремонта. Использование ленты на швах ветрозащитных материалов снижает проникновение воздуха и, соответственно снижает энергозатраты на обогрев или охлаждение здания. |
| Конструкция |  | Клеевой слой | Акриловый |
|  |  | Цвет | Красный |
|  |  | Основа | Биаксиально ориентированный полипропилен |
| Типичные свойства | Замечание: следующая техническая информация является репрезентативной, и не должна быть использована в качестве спецификации |
|  | Адгезия к стали | 49 Н/100мм |  |
|  | Адгезия к ПЭ | 17,5 Н/100 мм |  |
|  | Прочность на разрыв | 350 Н/100 мм |  |
|  | Растяжение до разрыва | 130% |  |
|  | Полная толщина | 0,076 мм |
|  | Толщина основы | 0,038 мм |  |
|  | Плотность потока водяного пара через образец | 2 г/м2/сутки |  |
|  | Распространение пламени | 0 | (ASTM E84) |
|  | Дымообразование | 0 | (ASTM E84) |
|  | Температура нанесения | от -23 до +50°С |  |
|  | Температура эсплуатации | от – 40 до +105°С |  |
| Особенности | Высокая адгезия к ветрозащитным материалам, мембранам и полиэтилену при отрицательных температурах до -10°С Стойкий к ультрафиолету полимер Низкая паропроницаемость позволяет использовать для ремонта парозащитных материалов без снижения эффективности Если лента нанесена при низкой температуре, адгезия возрастет при последующем повышении температуры Остается эластично при температурах до -20°С Красный цвет облегчает контроль качества работ Моментальная адгезия к большинству строительных материалов |
| Рекомендации по использованию | Наносите на чистые, сухие поверхности Никогда не наносите на поверхности, покрытые влагой или инеем Хорошо прижмите ленту к поверхности после нанесения |
| Хранение | Храните в оригинальной упаковке при 16(С - 27(С и 40%-60% относительной влажности |
| Срок хранения | Для получения лучших результатов используйте ленту в течение 18 месяцев со дня производства |

Представленные значения получены стандартными методами и не являются техническими условиями. Наши рекомендации по применению изделий основаны на результатах испытаний, которые мы считаем достоверными, однако покупателю следует провести собственные испытания с целью установить соответствие изделий предполагаемому им применению.

В этой связи компания 3М не несет какой-либо ответственности за прямой или косвенный ущерб или урон, ставший результатом следования этим рекомендациям.

| 3M Россия Отдел промышленных клеев и клейких лент Тел: +7(495) 784 7474 Факс: +7 (495) 784 7475 www.3Mrussia.ru |  |
| --- | --- |